- Zateplovací systém Baumit EPS-F

- Zateplovací systém Baumit s minerálním izolantem

- Zateplovací systém Baumit open®

- Zateplovací systém Baumit s keramickým obkladem

Zateplovací systémy Baumit	3

oddíl .01	Definice systémů	3

oddíl .02	Skladba materiálů v jednotlivých systémech	3

(a)	Skladba zateplovacího systému Baumit EPS-F:	3

(b)	Skladba zateplovacího systému Baumit open®:	4

(c)	Skladba zateplovacího systému Baumit s keramickým obkladem: *	4

Materiály použité v zateplovacích systémech  	Baumit	5

oddíl .03	Baumit lepicí stěrka	5

oddíl .04	Baumit lepicí malta	5

oddíl .05	Baumit open lepicí stěrka W	6

oddíl .06	Baumit disperzní lepidlo	6

oddíl .07	Polystyrenové fasádní desky Baumit EPS-F	6

oddíl .08	Polystyrenové fasádní desky Baumit Silence dB plus	6

oddíl .09	Polystyrenové fasádní desky Austrotherm XPS-R	7

oddíl .10	Baumit open fasádní desky	7

oddíl .11	Baumit open fasádní desky plus	7

oddíl .12	Minerální fasádní desky	8

oddíl .13	Baumit sklotextilní síťovina	9

oddíl .14	Baumit lepicí  malta pro keramické obklady	9

oddíl .15	Baumit pružná spárovací malta S	9

oddíl .16	Baumit pružná spárovací malta F	9

oddíl .17	Baumit Granopor základ	10

oddíl .18	Baumit Granopor omítka ****	10

oddíl .19	Baumit mozaiková omítka	10

oddíl .20	Baumit RollPutz	11

oddíl .21	Baumit silikátový základ	11

oddíl .22	Baumit silikátová omítka	11

oddíl .23	Baumit silikonový základ	11

oddíl .24	Baumit silikonová omítka	11

oddíl .25	Baumit Edelputz základ	12

oddíl .26	Baumit ušlechtilá omítka speciál	12

oddíl .27	Baumit Egalizační barva	12

oddíl .28	Baumit open základ	13

oddíl .29	Baumit open strukturální omítka  (Baumit open StrukturPutz)	13

oddíl .30	Baumit Ejot hmoždinky	13

oddíl .31	Kompletační materiál	15

oddíl .32	Kontrola kvality výroby komponentů	16

oddíl .33	Prohlášení o shodě, certifikáty	16

Projektová příprava	16

Stavební příprava a realizace	17

oddíl .34	Všeobecně platné podmínky	17

oddíl .35	Přípravné práce	17

oddíl .36	Podklad	17

oddíl .37	Kontrola kvality v průběhu realizace prací	17

oddíl .38	Doporučené složení pracovní čety	18

oddíl .39	Základní vybavení pracovní čety nářadím	18

oddíl .40	Omezení při realizaci zateplovacích systémů	18

oddíl .41	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	18

oddíl .42	Ošetřování a údržba	19

Montáž zateplovacího systému  Baumit EPS-F	19

oddíl .43	Míchání Baumit lepicí stěrky	19

oddíl .44	Založení obvodového pláště u soklu	19

oddíl .45	Lepení polystyrenových fasádních desek EPS-F	19

oddíl .46	Osazování hmoždinek	20

oddíl .47	Broušení polystyrenových fasádních desek EPS-F	20

oddíl .48	Vytvoření výztužné vrstvy s Baumit sklotextilní síťovinou	21

oddíl .49	Penetrace základním nátěrem Baumit Granopor základ	21

oddíl .50	Nanesení tenkovrstvé probarvené Baumit Granopor omítky	21

oddíl .51	Alternativní nanesení konečné povrchové úpravy	21

Montáž zateplovacího systému Baumit s minerálním izolantem s podélnými vlákny	22

oddíl .52	Míchání Baumit lepicí stěrky	22

oddíl .53	Založení obvodového pláště u soklu	22

oddíl .54	Lepení minerálních fasádních desek s podélnými vlákny	22

oddíl .55	Osazování hmoždinek	23

oddíl .56	Vytvoření vyrovnávací vrstvy z Baumit lepicí stěrky	23

oddíl .57	Vytvoření výztužné vrstvy s Baumit sklotextilní síťovinou	23

oddíl .58	Penetrace základním nátěrem Baumit	24

oddíl .59	Nanesení tenkovrstvé probarvené omítky Baumit	24

oddíl .60	Alternativní nanesení konečné povrchové úpravy	24

Montáž zateplovacího systému Baumit s minerálním izolantem s kolmými vlákny	26

oddíl .61	Míchání Baumit lepicí stěrky	26

oddíl .62	Založení obvodového pláště u soklu	26

oddíl .63	Lepení minerálních fasádních desek s kolmými vlákny	26

oddíl .64	Vytvoření výztužné vrstvy s Baumit sklotextilní síťovinou	26

oddíl .65	Vytvoření vyrovnávací vrstvy z Baumit lepicí stěrky	27

oddíl .66	Penetrace základním nátěrem Baumit	27

oddíl .67	Nanesení tenkovrstvé probarvené omítky Baumit	27

oddíl .68	Alternativní nanesení konečné povrchové úpravy	28

Montáž zateplovacího systému  Baumit open®	28

Montáž zateplovacího systému Baumit  s keramickým obkladem	28

oddíl .69	Skladba materiálů v systému:	28

oddíl .70	Omezení při realizaci Baumit zateplovacího systému  s keramickým obkladem	29

oddíl .71	Montáž zateplovacího systému Baumit EPS-F s keramickým obkladem	29

oddíl .72	Osazování hmoždinek	29

oddíl .73	Provedení druhé výztužné armovací vrstvy	30

oddíl .74	Lepení keramického obkladu	30

oddíl .75	Spárování keramického obkladu	30

Řešení vybraných detailů	30

oddíl .76	Lepení Baumit polystyrenových fasádních desek EPS-F na dřevěný podklad	30

oddíl .77	Řešení rohových partií, osazování rohových profilů	30

oddíl .78	Vystupující profily na fasádě	31

oddíl .79	Zapuštěné profily na fasádě	32

oddíl .80	Nadpraží, vystupující podlaží	32

oddíl .81	Aplikace Baumit mozaikové omítky	32

oddíl .82	Lepení Baumit polystyrenových fasádních desek EPS-F na kovový podklad	32

oddíl .83	Technické a užitné vlastnosti konečných úprav	32

Obecná ustanovení a poznámky	32

# Zateplovací systémy Baumit

## Definice systémů

Zateplovací systémy Baumit se používají na zlepšení tepelněizolačních vlastností obvodových plášťů stávajících stavebních objektů a jako tepelná izolace obvodových konstrukcí u novostaveb. Zateplovací systémy Baumit jsou kontaktní (neprovětrávané) systémy obvodových plášťů budov s použitím tepelných izolantů na bázi polystyrenových fasádních desek nebo fasádních desek z minerálních vláken, připevňovaných k podkladu lepením a hmoždinkami, s výztužnou vrstvou a povrchovou probarvenou tenkovrstvou omítkou.

Podle použitého materiálu, tj. druhu izolantu a povrchové úpravy, rozlišujeme 4 základní typy zateplovacích systémů Baumit:

- Zateplovací systém Baumit EPS-F

- Systém s použitím tepelného izolantu na bázi fasádních desek z expandovaného nebo extrudovaného polystyrenu s povrchovou úpravou z tenkovrstvých probarvených omítek Baumit. Použití polystyrenových fasádních desek je z požárních důvodů omezeno požární výškou objektu 22,5 m, a dále popř. i účelem objektu (zdravotnictví), požárními úseky , požárními pásy a požárními vlastnostmi bezprostředního okolí objektu.

- Zateplovací systém Baumit s minerálním izolantem

- Systém s použitím tepelného izolantu na bázi minerálních fasádních desek s kolmo nebo podélně orientovanými vlákny (bez omezení výšky zateplovaného objektu) s povrchovou úpravou z tenkovrstvých probarvených omítek Baumit.

- Zateplovací systém Baumit open®

- Vysoce difuzně otevřený systém s použitím tepelného izolantu na bázi difuzně otevřených polystyrenových fasádních desek (použití omezeno požární výškou objektu 22,5 m) a speciální strukturální omítkou Baumit open.

- Zateplovací systém Baumit s keramickým obkladem

- Systém s použitím tepelného izolantu na bázi fasádních desek z polystyrenu i kolmých minerálních vláken s konečnou povrchovou úpravou z keramických pásků nebo obkladaček.

## Skladba materiálů v jednotlivých systémech

### Skladba zateplovacího systému Baumit EPS-F:

|  | Varianty skladeb |
| --- | --- |
| Baumit lepicí stěrka ( alt. Baumit lepicí malta*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baumit fasádní polystyrenové desky EPS-F / / alt. Silence dB plus / alt. Austrotherm XPS-R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baumit hmoždinky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baumit lepicí stěrka (alt. Baumit lepicí malta*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baumit sklotextilní síťovina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baumit Edelputz základ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baumit ušlechtilá omítka speciál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baumit egalizační barva | (  ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baumit Granopor základ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baumit Granopor omítka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baumit Granopor omítka jemná*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baumit Granopor omítka výplňová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baumit Rollputz** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baumit silikátový základ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baumit silikátová omítka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baumit silikátová omítka jemná*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baumit silikátová omítka výplňová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baumit silikonový základ |  |  |  |  |  |  |  |  | (  ) |
| Baumit silikonová omítka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________

* ) Použití Baumit lepicí malty v zateplovacím systému Baumit EPS-F pouze po předchozí dohodě s technikem Baumit, spol. s r.o.

** ) Použití Baumit Rollputz v zateplovacím systému pouze po předchozí dohodě s technikem Baumit, spol. s r.o.

***) Určeno především pro menší plochy ostění a šambrán. Celoplošné použití pouze po předchozí dohodě s technikem Baumit, spol. s r.o.

Skladba zateplovacího systému Baumit s minerálním izolantem

|  | Varianty skladeb |
| --- | --- |
| Baumit lepicí stěrka nebo Baumit lepicí malta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minerální fasádní desky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmoždinky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baumit lepicí stěrka nebo Baumit lepicí malta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baumit sklotextilní síťovina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baumit Edelputz základ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baumit ušlechtilá omítka speciál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baumit egalizační barva | (  ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baumit Granopor základ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baumit Granopor omítka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baumit Granopor omítka jemná*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baumit Granopor omítka výplňová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baumit Rollputz** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baumit silikátový základ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baumit silikátová omítka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baumit silikátová omítka jemná*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baumit silikátová omítka výplňová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baumit silikonový základ |  |  |  |  |  |  |  |  | (  ) |
| Baumit silikonová omítka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Skladba zateplovacího systému Baumit open®:

|  | Varianty skladeb |
| --- | --- |
| Baumit open lepicí stěrka W |  |  |  |  |
| Baumit open fasádní desky |  |  |  |  |
| Baumit open fasádní desky plus |  |  |  |  |
| Baumit hmoždinky (viz kapitola 8) | (  ) | (  ) | (  ) | (  ) |
| Baumit open lepicí stěrka W |  |  |  |  |
| Baumit sklotextilní síťovina |  |  |  |  |
| Baumit open základ |  |  |  |  |
| Baumit open strukturální omítka |  |  |  |  |
| Baumit open strukturální omítka jemná*** |  |  |  |  |

### Skladba zateplovacího systému Baumit s keramickým obkladem: *

|  | Varianty skladeb |
| --- | --- |
| Baumit lepicí stěrka |  |  |  |  |  |  |
| Baumit fasádní polystyrenové desky EPS-F |  |  |  |  |  |  |
| Desky z extrudovaného polystyrenu XPS |  |  |  |  |  |  |
| Minerální fasádní desky |  |  |  |  |  |  |
| Baumit lepicí stěrka |  |  |  |  |  |  |
| Baumit sklotextilní síťovina |  |  |  |  |  |  |
| Šroubovací hmoždinky |  |  |  |  |  |  |
| Baumit lepicí stěrka |  |  |  |  |  |  |
| Baumit lepicí malta pro keramické obklady |  |  |  |  |  |  |
| Keramický obklad dilatovaný |  |  |  |  |  |  |
| Baumit pružná spárovací malta S |  |  |  |  |  |  |
| Baumit pružná spárovací malta F |  |  |  |  |  |  |

_________________-

* ) Konkrétní podrobná skladba – viz oddíl  5.4.4.

** ) Použití Baumit Rollputz v zateplovacím systému pouze po předchozí dohodě s technikem Baumit, spol. s r.o.

***) Určeno především pro menší plochy ostění a šambrán. Celoplošné použití pouze po předchozí dohodě s technikem Baumit, spol. s r.o.

# Materiály použité v zateplovacích systémech
 	Baumit

Materiály používané v zateplovacích systémech Baumit jsou ve vzájemném souladu z hlediska chemických a fyzikálně mechanických vlastností včetně propustnosti vodních par. Jako celek jsou zateplovací systémy Baumit odolné vůči vlivům povětrnosti, světla, ultrafialovému záření, proti průmyslem znečištěnému ovzduší a zásaditému prostředí. Jsou omyvatelné, mrazuvzdorné, z hlediska požární ochrany hodnocené jako nesnadno hořlavé, stupněm hořlavosti C1 dle ČSN 730862 (resp. B1 dle DIN 4102, Ö NORM B 3800), s indexem šíření plamene po povrchu is=0 dle ČSN 73 0862.

## Baumit lepicí stěrka

(Baumit KlebeSpachtel)

Průmyslově vyráběná suchá minerální směs určená především k lepení a stěrkování Baumit polystyrenových fasádních desek EPS-F, příp. minerálních fasádních desek.

Složení:						cement, disperze, křemičité písky, přísady

Maximální zrnitost:				0,3 mm

Měrná hmotnost v suchém stavu:			1250-1350 kg/m3

Součinitel tepelné vodivosti ():			0,80 W/mK

Faktor difúzního odporu ():			50

Spotřeba a technologické přestávky 		spotřeba 	technologická přestávka

lepení desek				3-4 kg/m2 	1 den

stěrkování				3-4 kg/m2 	5 -7 dní (léto – podzim)

celkem					cca 7 kg/m2

Zpracovatelnost malty : 				do 1 h po rozmíchání s vodou

Potřeba vody: 				cca 6 l záměsové vody / 25 kg suché směsi

Způsob dodávky: 			25 kg pytel, paleta = 1200 kg

Skladování: 				v suchu na dřevěném roštu max. 6 měsíců

## Baumit lepicí malta

(Baumit HaftMörtel)

Průmyslově vyráběná suchá minerální směs určená především k lepení a stěrkování minerálních fasádních desek.

Složení:						cement, křemičité písky, přísady

Maximální zrnitost:				0,3 mm

Měrná hmotnost v suchém stavu:			1250-1350 kg/m3

Součinitel tepelné vodivosti ():			0,80 W/mK

Faktor difúzního odporu ():			18

Spotřeba a technologické přestávky		spotřeba		technologická přestávka

Minerální desky s kolmými vlákny:

lepení desek				5 kg/m2			1 den

armovací vrstva 				3,5 kg/m2 		3 dny

vyrovnávací vrstva			1,5 kg/m2 		7 dní

Minerální desky s podélnými vlákny:

lepení desek				5 kg/m2		1 den

armovací vrstva 				4 kg/m2 		3 dny

vyrovnávací vrstva			3 kg/m2 		7 dní

Potřeba vody:					cca 10 l záměsové vody / 40 kg suché směsi

Zpracovatelnost malty:				do 1 h po rozmíchání s vodou

Způsob dodávky:					40 kg pytel, paleta = 1400 kg

(v r. 2001-2002 přechod na :		25 kg pytel, paleta = 1200 kg )

Skladování:					v suchu na dřevěném roštu max. 6 měsíců

## Baumit open lepicí stěrka W

(Baumit open KlebeSpachtel W)

Vysoce difuzně otevřená průmyslově vyráběná suchá minerální směs určená především k lepení a stěrkování Baumit open fasádních desek.

Složení:						bílý cement, organická pojiva, písky, přísady

Maximální zrnitost:				0,6 mm

Měrná hmotnost v suchém stavu:			cca 1500 kg/m3

Součinitel tepelné vodivosti ():			0,80 W/mK

Faktor difúzního odporu ():			cca 18

Spotřeba a technologické přestávky 		spotřeba 	technologická přestávka

lepení desek				cca 3 kg/m2 	1 den

stěrkování				cca 4 kg/m2 	7 dní, 	min. tloušťka vrstvy 2-3 mm

celkem					cca 7 kg/m2

Potřeba vody: 				cca 6 l záměsové vody / 25 kg suché směsi

Způsob dodávky: 			25 kg pytel, paleta = 1350 kg

Skladování: 				v suchu na dřevěném roštu max. 6 měsíců

## Baumit disperzní lepidlo

(Baumit DispersionsKleber)

Disperzní lepidlo pastovité konzistence určené pro lepení tepelněizolačních fasádních desek na dřevěné podklady, není vhodné jako stěrka.

Složení:						pojivo na bázi pružné akrylátové disperze, křemitý písek, přísady

Maximální zrnitost:				0,3 mm

Součinitel tepelné vodivosti ():			0,60 W/mK

Faktor difúzního odporu ():			50

Spotřeba materiálu:				1,5 kg/m2

Doba zpracovatelnosti:				do 1,5 hodiny

Způsob dodávky:					25 kg plastový kbelík, , 16 kbelíků / pal. = 400 kg

Skladování:					v chladu, chráněné proti mrazu, v uzavřeném balení, 6 měsíců

## Polystyrenové fasádní desky Baumit EPS-F

(Baumit EPS-F)

Objemově stabilizované fasádní desky z expandovaného polystyrenu se sníženou hořlavostí.

Složení:						expandovaný polystyrenový granulát

Objemová hmotnost:				15-18 kg/m3

Formát desek:					100 x 50 cm

Tloušťka:					20-160 mm, ostatní dle dohody

Pevnost v tlaku:					> 0,10 MPa

Pevnost v tahu:					> 0,15 MPa

Součinitel tepelné vodivosti ():			0,04 W/mK

Faktor difúzního odporu ():			40

Stupeň hořlavosti dle ČSN 73 08 62 		C1 - těžce hořlavý

dle ÖNORM B 3800		B1

dle DIN 4102 			B1

Způsob dodávky:					balík, chráněný fólií, o objemu cca 0,25 m3

Skladování: v suchu, chráněné proti UV, účinkům povětrnosti a mechanickému poškození

## Polystyrenové fasádní desky Baumit Silence dB plus

(Baumit Silence dB plus)

Objemově stabilizované fasádní desky z expandovaného polystyrenu se sníženou hořlavostí a s mimořádně účinnou ochranou proti hluku.

Složení:						expandovaný polystyrenový granulát

Objemová hmotnost:				≥ 15 kg/m3

Formát desek:					100 x 50 cm

Tloušťka:					40-160 mm, ostatní dle dohody

Pevnost v tahu v rovině desky:			≥ 0,1 MPa

Pevnost v tahu kolmo k desce:			≥ 0,08 MPa

Součinitel tepelné vodivosti ():			0,04 W/mK

Faktor difúzního odporu ():			40

Stupeň hořlavosti dle ČSN 73 08 62 		C1 - těžce hořlavý

dle ÖNORM B 3800		B1

dle DIN 4102 			B1

Způsob dodávky:					balík, chráněný fólií, o objemu cca 0,25 m3

Skladování:	v suchu, chráněné proti UV, účinkům povětrnosti a mechanickému poškození

## Polystyrenové fasádní desky Austrotherm XPS-R

(Baumit FassadenDämmplatten Austrotherm XPS-R)

Stabilizované fasádní desky z extrudovaného polystyrenu se sníženou hořlavostí.

Složení: 						extrudovaný polystyrenový granulát

Objemová hmotnost:				28 kg/m3

Formát desek:					1250 x 600 cm

Tloušťka:					20,30,40,50,70,80,100,120 mm, ostatní dle dohody

Pevnost v tlaku (10 % stlačení):			> 0,35 MPa

Součinitel tepelné vodivosti ():			0,035 W/mK

Faktor difúzního odporu ():			70-100

Nasákavost:					max. 0,5 % objemu

Stupeň hořlavosti dle ČSN 73 08 62 		B - nesnadno hořlavý

dle ÖNORM 			B 3800

dle DIN 4102 			B1

Způsob dodávky:					balík, chráněný fólií, o objemu cca 0,3 m3

Skladování: v suchu, chráněné proti UV, účinkům povětrnosti a mechanickému poškození

## Baumit open fasádní desky

(Baumit open FassadenPlatte )

Objemově stabilizované fasádní desky z expandovaného polystyrenu se zvýšenou paropropustností a sníženou hořlavostí.

Složení:						expandovaný polystyrenový granulát

Objemová hmotnost:				15-18 kg/m3

Formát desek:					100 x 50 cm

Tloušťka:					80 mm a 100 mm

Pevnost v tlaku:					> 0,12 MPa

Pevnost v tahu:					> 0,12 MPa

Součinitel tepelné vodivosti ():			0,04 W/mK

Faktor difúzního odporu ():			10

Stupeň hořlavosti dle ČSN 73 08 62 		C1 - těžce hořlavý

dle ÖNORM B 3800		B1

dle DIN 4102 			B1

Způsob dodávky:					balík, chráněný fólií, o objemu cca 0,25 m3

Skladování: v suchu, chráněné proti UV, účinkům povětrnosti a mechanickému poškození

## Baumit open fasádní desky plus

(Baumit open FassadenPlatte plus)

Objemově stabilizované fasádní desky z ze stříbřitě šedého expandovaného polystyrenu se zvýšenou paropropustností, zvýšenými tepelněizolačními vlastnostmi a sníženou hořlavostí.

Složení:						expandovaný polystyrenový granulát

Objemová hmotnost:				15-18 kg/m3

Formát desek:					100 x 50 cm

Tloušťka:					60 mm

Pevnost v tlaku:					> 0,12 MPa

Pevnost v tahu:					> 0,12 MPa

Součinitel tepelné vodivosti ():			0,034 W/mK

Faktor difúzního odporu ():			10

Stupeň hořlavosti dle ČSN 73 08 62 		C1 - těžce hořlavý

dle ÖNORM B 3800		B1

dle DIN 4102 			B1

Způsob dodávky:					balík, chráněný fólií, o objemu cca 0,25 m3

Skladování: v suchu, chráněné proti UV, účinkům povětrnosti a mechanickému poškození

## Minerální fasádní desky

(FassadenDämmplatten Mineral)

Tepelný izolant na bázi minerálních vláken s kolmými nebo podélnými vlákny.

Skladování: v suchu, chráněné proti UV, účinkům povětrnosti a mechanickému poškození

Způsob dodávky: balík, chráněný fólií, o objemu cca 0,25 m3

Stupeň hořlavosti dle ČSN 73 08 62: 	A – nehořlavý

A) 	G+H ISOVER

 G+H ISOVER SILATHERM HD (podélná orientace vláken)

Složení: 					kamenná vlákna

Objemová hmotnost:			100 kg/m3

Formát desek:				800 x 625 mm

Tloušťka:				40, 50, 60, 70, 80, 100, 120 mm

Součinitel tepelné vodivosti ():		0,04 W/mK

Faktor difúzního odporu (): 		1,0

 G+H ISOVER SILATHERM L (kolmá orientace vláken)

Složení: 					kamenná vlákna

Objemová hmotnost:			100 kg/m3

Formát desek:				1200 x 200 mm

Tloušťka:				40, 50, 60, 70, 80, 100, 120 mm

Součinitel tepelné vodivosti ():		0,045 W/mK

Faktor difúzního odporu (): 		1

B) 	ROCKWOOL

 ROCKWOOL RP-PT (podélná orientace vláken)

Složení:					kamenná vlákna

Objemová hmotnost:			155 kg/m3

Formát desek:				800 x 625 mm

Tloušťka:				20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140 mm

Součinitel tepelné vodivosti  ():		0,04 W/mK

Faktor difúzního odporu ():		1,4

 ROCKWOOL RP-PL (kolmá orientace vláken)

Složení: 					kamenná vlákna

Objemová hmotnost:			90 kg/m3

Formát desek:				1200 x 200 mm

Tloušťka: (mm)				40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240

Součinitel tepelné vodivosti  ():		0,045 W/mK

Faktor difúzního odporu ():		1,4

C) 	ORSIL ISOVER

 ORSIL TF (podélná orientace vláken)

Složení: 					kamenná vlákna

Objemová hmotnost:			150 kg/m3

Formát desek:				1000  x 500 mm

Tloušťka:				40, 50, 60, 70, 80,, 100 mm

Součinitel tepelné vodivosti ():		0,039 W/mK

Faktor difúzního odporu ():		2,1

 ORSIL NF (kolmá orientace vláken)

Složení:			 		kamenná vlákna

Objemová hmotnost:			100 kg/m3

Formát desek:				1000 x 200 mm

Tloušťka:				20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 mm

Součinitel tepelné vodivosti  ():		0,042 W/mK

Faktor difúzního odporu ():		1,6

D) 	NOBASIL

 NOBASIL TF (podélná orientace vláken)

Složení: 					kamenná vlákna

Objemová hmotnost:			150 kg/m3

Formát desek:				1000 x 500 mm

Tloušťka:				40, 50, 60, 80, 100 ,120, 140 mm

Součinitel tepelné vodivosti  ():		0,04 W/mK

Faktor difúzního odporu ():		1,40

 NOBASIL TFL (kolmá orientace vláken

Složení:			 		kamenná vlákna

Objemová hmotnost:			95 kg/m3

Formát desek:				1000 x 180, 200 mm

Tloušťka:				40, 50, 60, 80, 100 mm

Součinitel tepelné vodivosti ():		0,045 W/mK

Faktor difúzního odporu ():		1,40

Pozn.: Další technické podrobnosti viz technické listy příslušných výrobců.

## Baumit sklotextilní síťovina

(Baumit TextilglasGitter)

Sklotextilní síťovina odolná vůči účinku alkálií k vyztužování stěrkovacích materiálů Baumit.

Velikost ok:					cca 4 mm

Hmotnost na plochu:				> 145 g / m2

Zatížení na mezi pevnosti:				> 1500 N / 5 cm

Spotřeba materiálu:				1,1 m2 / m2 plochy fasády

Způsob dodávky:					role balené ve fólii (šířka 1 m, délka 50 m), 30 rolí/pal.= 1500 m2 /pal.

Skladování:					v suchu v poloze na stojato

## Baumit lepicí  malta pro keramické obklady

(Baumit VerlegeMörtel Keramik)

Suchá směs určená k lepení fasádních keramických pásků nebo obkladů.

Spotřeba materiálu:  				cca 4 kg/m2

Způsob dodávky:					25 kg pytle , 42 pytlů / pal. = 1050 kg

Skladování:					v chladu, chráněné proti mrazu, v uzavřeném balení, 6 měsíců

## Baumit pružná spárovací malta S

(Baumit  FugenMörtel S Keramik )

Hydrofobizovaná a elastifikovaná směs pro povlakové spárování fasádních keramických pásků nebo obkladů.

barva: šedá ; po dohodě možnost i jiné barvy

Spotřeba materiálu:  				cca 5,0 kg/m2…pásky formátu NF

cca 6,5 kg/m2…pásky formátu DF

Způsob dodávky:					25 kg pytle , 42 pytlů / pal. = 1050 kg

Skladování:					v chladu, chráněné proti mrazu, v uzavřeném balení, 6 měsíců

## Baumit pružná spárovací malta F

(Baumit  FugenMörtel F Keramik )

Hydrofobizovaná a elastifikovaná směs pro spárování fasádních keramických pásků nebo obkladů spárovačkou. Barva: šedá ; po dohodě možnost i jiné barvy

Spotřeba materiálu:  				cca 5,0 kg/m2…pásky formátu NF

cca 6,5 kg/m2…pásky formátu DF

Způsob dodávky:					25 kg pytle , 42 pytlů / pal. = 1050 kg

Skladování:					v chladu, chráněné proti mrazu, v uzavřeném balení, 6 měsíců

## Baumit Granopor základ

(Baumit GranoporGrund)

Základní (penetrační) nátěr použitelný v exteriéru i interiéru, pro následné nanesení výrobků Baumit

Granopor omítka (Baumit GranoporPutz), Baumit RollPutz a Baumit mozaiková omítka (Baumit MosaikPutz).

Složení: 	akrylátová disperze, minerální plniva a pigmenty, stabilizátory, přísady, voda.

Spotřeba materiálu:				cca 0,2 kg/m2 - na Baumit lepicí stěrku nebo B. lepicí maltu

cca 0,3 kg/m2 - obvyklé minerální podklady

Způsob dodávky:					5 kg a 25 kg plastový kbelík , 16 kbelíků / pal. = 400 kg

Skladování:					v chladu, chráněné proti mrazu, v uzavřeném balení, 6 měs.

## Baumit Granopor omítka ****

(Baumit GranoporPutz)

Vodoodpudivá probarvená tenkovrstvá omítka použitelná v interiéru i exteriéru, propouštějící vodní páry, zejména vhodná jako konečná povrchová úprava zateplovacích systémů Baumit.

Složení: akrylátová disperze, minerální plniva a pigmenty, stabilizátory, přísady, voda.

Dodávané zrnitosti:				0,5; 1; 2; 3; 5 mm

Součinitel tepelné vodivost ():			0,7 W/mK

Faktor difúzního odporu ():			121

Označení zrnitosti:	vyhlazovací* 	   jemná**	1 mm	2 mm	3 mm	5 mm

Maximální zrnitost: 	0,5 mm	1,0 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	6 mm

Spotřeba materiálu : [kg/m2]***

škrábaná struktura	1,4**	2,0	2,5	3,1	4,1	6,5 - 7

rýhovaná struktura	-	-	-	2,7	3,8	-

*) Provádí se ve dvou vrstvách: 	1. vrstva Baumit Granopor omítka škrábaná 1 mm,

2. vrstva Baumit Granopor omítka  vyhlazovací.

**) Standardně v barvě bílé, na přání i jako zvláštní odstín (podle vzorníku Granopor,Granolan), k provádění jemných struktur na ostěních, šambránách apod.

***) Spotřeba byla naměřena na svislém, rovinném, jemném a hladkém podkladu. Podle druhu podkladu se může skutečná spotřeba lišit o 5-15%. Výrazně vyšší spotřeba svědčí o nesprávném nanášení a může vést ke vzniku mikrotrhlin.

****) Po dohodě je možné dodat Granopor výrobky pro nanášení za snížených teplot (podle zimních receptur)

Způsob dodávky:		30 kg plastový kbelík , 16 kbelíků / pal. = 480 kg

Skladování:			v chladu, chráněné proti mrazu, v uzavřeném balení, 6 měsíců

## Baumit mozaiková omítka

(Baumit MosaikPutz)

Tenkovrstvá mechanicky odolná omítka použitelná v exteriéru i interiéru. Jako konečná povrchová úprava soklových partií v zateplovacích systémech Baumit jsou vhodné odstíny č. 3, 6, 19, 20, 24, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66.

Složení:						akrylát. disperze, mramor, písky, stabilizátory, přísady, voda.

Maximální zrnitost:				2 mm

Spotřeba materiálu:				cca 5,5 kg/m2 na jemném a hladkém podkladu

Způsob dodávky:					30 kg plastový kbelík , 16 kbelíků / pal. = 480 kg

Skladování:					v chladu, chráněné proti mrazu, v uzavřeném balení, 6 měsíců.

## Baumit RollPutz

(Baumit RollPutz)

Průmyslově  vyráběná hotová  jednosložková omítka pastovité konzistence na  bázi akrylátové disperze s válečkovanou strukturou.

Složení:						akrylátová disperze, minerální plniva a  pigmenty, voda, přísady.

Maximální zrnitost:				0,2 mm

Spotřeba materiálu:				podle struktury 1,2 - 1,5 kg/m2

Způsob dodávky:					30 kg plastový kbelík , 16 kbelíků / pal. = 480 kg

Skladování:					v chladu, chráněné proti mrazu, v uzavřeném balení, 6 měsíců.

## Baumit silikátový základ

(Baumit SilikatGrund)

Základní (penetrační) nátěr použitelný v exteriéru i interiéru, pro následné nanesení Baumit silikátové omítky (Baumit SilikatPutz).

Složení: draselné vodní sklo, minerální plniva a pigmenty, stabilizátory, přísady, voda.

Spotřeba materiálu:				cca 0,2 kg/m2 - na Baumit lepicí stěrku (na Baumit lepicí maltu)

cca 0,3 kg/m2 - obvyklé minerální podklady

Způsob dodávky:					5 kg a 25 kg plastový kbelík, , 16 kbelíků / pal. = 400 kg

Skladování:					v chladu, chráněné proti mrazu, v uzavřeném balení, 6 měsíců

## Baumit silikátová omítka

(Baumit SilikatPutz)

Vodoodpudivá probarvená tenkovrstvá omítka použitelná v interiéru i exteriéru, propouštějící vodní páry, vhodná jako konečná povrchová úprava zateplovacích systémů Baumit.

Složení:Draselné vodní sklo, minerální plniva a pigmenty, stabilizátory, přísady, voda.

Dodávané zrnitosti:				0,5; 1; 2; 3; 5 mm

Součinitel tepelné vodivosti ():			0,7 W/mK

Faktor difúzního odporu ():			37

Označení zrnitosti:	vyhlazovací* 	   jemná**	1 mm	2 mm	3 mm	5 mm

Maximální zrnitost: 	0,5 mm	1,0 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	6 mm

Spotřeba materiálu : [kg/m2]***

škrábaná struktura	1,4**	2,0	2,5	3,2	4,2	6,5 - 7

rýhovaná struktura	-	-	-	2,8	3,9	-

*) Provádí se ve dvou vrstvách: 	1. vrstva Baumit silikátová omítka škrábaná 1 mm,

2. vrstva Baumit silikátová omítka  vyhlazovací.

**) Dodáváno pouze v barvě bílé, k provádění jemných struktur na ostěních, šambránách apod.

***) Spotřeba byla naměřena na svislém, rovinném, jemném a hladkém podkladu.

Způsob dodávky:					30 kg plastový kbelík , 16 kbelíků / pal. = 480 kg

Skladování:					v chladu, chráněné proti mrazu, v uzavřeném balení, 6 měsíců

## Baumit silikonový základ

(Baumit SilikonGrund)

Základní (penetrační) nátěr použitelný v exteriéru i interiéru, pro následné nanesení Baumit silikonové omítky (Baumit SilikonPutz).

Složení: silikonové pojivo, minerální plniva a pigmenty,stabilizátory, přísady, voda.

Spotřeba materiálu:				cca 0,2 kg/m2 - na Baumit lepicí stěrku nebo Baumit lepicí maltu

cca 0,3 kg/m2 - obvyklé minerální podklady

Způsob dodávky:					5 kg a 25 kg plastový kbelík , 16 kbelíků / pal. = 400 kg

Skladování:					v chladu, chráněné proti mrazu, v uzavřeném balení, 6 měsíců

## Baumit silikonová omítka

(Baumit SilikonPutz)

Vodoodpudivá probarvená tenkovrstvá omítka použitelná v interiéru i exteriéru, propouštějící vodní páry, vhodná jako konečná povrchová úprava zateplovacích systémů Baumit.

Složení: silikonové pojivo, minerální plniva a pigmenty,stabilizátory, přísady, voda.

Dodávané zrnitosti:				1; 2; 3; 5 mm

Součinitel tepelné vodivosti ():			0,7 W/mK

Faktor difúzního odporu ():			37

Označení zrnitosti:	1 mm	2 mm	3 mm	5 mm

Maximální zrnitost: 	1,5 mm	2 mm	3 mm	6 mm

Spotřeba materiálu : [kg/m2]***

škrábaná struktura	2,5	3,2	4,2	6,5 - 7

rýhovaná struktura	-	2,8	3,9	-

***) Spotřeba byla naměřena na svislém, rovinném, jemném a hladkém podkladu.

Způsob dodávky:					30 kg plastový kbelík , 16 kbelíků / pal. = 480 kg

Skladování:					v chladu, chráněné proti mrazu, v uzavřeném balení, 6 měsíců

## Baumit Edelputz základ

(Baumit EdelPutzGrund)

Základní (penetrační) nátěr použitelný v exteriéru i interiéru, pro následné nanesení výrobků Baumit ušlechtilá omítka speciál (Baumit EdelPutzSpezial).

Složení: 					akrylátová disperze, minerální plniva a pigmenty, stabilizátory, přísady, voda.

Spotřeba materiálu:			cca 0,2 kg/m2 - na Baumit lepicí stěrku nebo Baumit lepicí maltu

cca 0,3 kg/m2 - obvyklé minerální podklady

Způsob dodávky:				5 kg a 25 kg plastový kbelík , 16 kbelíků / pal. = 400 kg

Skladování:				v chladu, chráněné proti mrazu, v uzavřeném balení, 6 měsíců

## Baumit ušlechtilá omítka speciál

(Baumit EdelPutz Spezial)

Vodoodpudivá minerální tenkovrstvá omítka použitelná v interiéru i exteriéru, propouštějící vodní páry, vhodná jako konečná povrchová úprava zateplovacích systémů Baumit. Barva bílá.

Složení: 					vápno, bílý cement, minerální a zušlechťující přísady.

Dodávané zrnitosti:			1; 2; 3 mm

Součinitel tepelné vodivosti ():		0,8 W/mK

Faktor difúzního odporu ():		15

Spotřeba materiálu [kg/m2]:		na jemném a hladkém podkladu

zrnitost:				1 mm	2 mm	3 mm

škrábaná struktura 		2,5	3,5	4,3

rýhovaná struktura 		 -	3,4	4,0

Potřeba vody:				7-8 l záměsové vody / 25 kg suché směsi

Teplota při zpracování: 			+5°C až  +30°C

Způsob dodávky:				25 kg pytle , 42 pytlů / pal. = 1050 kg

Skladování:				v suchu, na dřevěném roštu, skladovatelnost 6 měsíců

## Baumit Egalizační barva

(Baumit Egalisationsfarbe)

Matná barva s vysokou kryvostí, na silikonové bázi, pro minerální ušlechtilé omítky

Složení:					silikonové pojivo, minerální plniva a pigmenty,stabilizátory, přísady, voda.

Spotřeba materiálu:			cca 0,25-0,4 kg/m2 – podle druhu podkladu maltu

Způsob dodávky:				25 kg plastový kbelík , 16 kbelíků / pal. = 400 kg

## Baumit open základ

(Baumit open Grundierung)

Ihned zpracovatelný základní (penetrační) nátěr pro následné nanesení Baumit open strukturální omítky

Složení:						vodní sklo, minerální plniva, přísady, voda.

Spotřeba materiálu:				cca 0,15 - 0,20 kg/m2 - na Baumit open lepicí stěrku

Způsob dodávky:					25 kg plastový kbelík , 16 kbelíků / pal. = 400 kg

Skladování:					v chladu, chráněné proti mrazu, v uzavřeném balení, 6 měsíců

## Baumit open strukturální omítka  (Baumit open StrukturPutz)

Baumit open strukturální omítka jemná (Baumit open StrukturPutz Fein) Vysoce difuzně otevřená minerálně vázaná probarvená tenkovrstvá omítka na bázi vodního skla, vhodná jako konečná povrchová úprava zateplovacího systému Baumit open.

Složení:						Vodní sklo, minerální plniva, barviva, přísady, voda

Součinitel tepelné vodivosti ():			0,7 W/mK

Faktor difúzního odporu ():			19

Označení zrnitosti:	  jemná**	2 mm	3 mm

Maximální zrnitost: 	1,0 mm	2,0 mm	3,0 mm

Spotřeba materiálu : [kg/m2]***

škrábaná struktura	2 kg/m2	3,2 kg/m2	4,2 kg/m2

**) Dodáváno pouze v barvě bílé, k provádění jemných struktur na ostěních, šambránách apod.

***) Spotřeba byla naměřena na svislém, rovinném, jemném a hladkém podkladu.

Způsob dodávky:					30 kg plastový kbelík , 16 kbelíků / pal. = 480 kg

Skladování:					v chladu, chráněné proti mrazu, v uzavřeném balení, 6 měsíců

## Baumit Ejot hmoždinky

(Baumit Ejot Dübel)

Plastové talířové hmoždinky s plastovým nebo kovovým trnem. Slouží k mechanickému připevnění tepelněizolačních desek k nosné konstrukci obvodového pláště. Průměr terče 60 mm, průměr dříku 8 mm.

Tabulka 1 : 	Obecný návod pro výběr hmoždinek v zateplovacích systémech Baumit

| Povrchová úprava tenkovrstvými strukturálními omítkami Baumit (vč. Baumit Mozaikové omítky) |
| --- |
| Tepelný izolant polystyren EPS-F, XPS-R, open® | postačí hmoždinky s plastovým trnem |
| Tepelný izolant z minerálních desek | nezvýšené nároky požární ochrany - postačí hmoždinky s plastovým trnem zvýšené nároky požární ochrany - nutné hmoždinky s ocelovým trnem |
| Podklad plný ( beton, vápenopískové cihly apod.) | postačí standardní kotevní délka a standardní délka rozevření hmoždinek |
| Podklad s dutinami (cihly Porotherm apod.) | nutná prodloužená kotevní délka a délka rozevření hmoždinek |
| Povrchová úprava keramickým obkladem | pro obklad vyšší než 1.NP navrhnout konkrétní typ a délky hmoždinek na základě trhacích zkoušek na stavbě |
| Podklad - beton | postačí standardní kotevní délka a standardní délka rozevření hmoždinek |
| Podklad - cihly | nutná prodloužená kotevní délka a délka rozevření hmoždinek |
| Podklad - pórobeton | nutná výrazně prodloužená kotevní délka a délka rozevření hmoždinek |

Tabulka 2 : 	Hmoždinky pro zateplovací systémy Baumit v běžných podmínkách

| Označení | Materiál trnu | Barva trnu | Na stavební materiál | Kotevní hloubka min. | Pro izolaci tloušťky * | Pro izolant především/též | V krabici ks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDK-T 8/60 x 75 | plast | červená | plný | 35 mm | 20 mm | polyst./miner. | 200 |
| IDK-T 8/60 x 95 | plast | béžová | plný | 35 mm | 40 mm | polyst./miner. | 200 |
| IDK-T 8/60 x 115 | plast | žlutá | plný | 35 mm | 60 mm | polyst./miner. | 200 |
| IDK-T 8/60 x 135 | plast | sv. zelená | plný | 35 mm | 80 mm | polyst./miner. | 200 |
| IDK-T 8/60 x 155 | plast | bílá | plný | 35 mm | 100 mm | polyst./miner. | 200 |
| IDK-T 8/60 x 175 | plast | oranžová | plný | 35 mm | 120 mm | polyst./miner. | 200 |
| IDK-T 8/60L x 95 | plast | béžová | dutý | 55 mm | 20 mm | polyst./miner. | 200 |
| IDK-T 8/60L x 115 | plast | žlutá | dutý | 55 mm | 40 mm | polyst./miner. | 200 |
| IDK-T 8/60L x 135 | plast | sv. zelená | dutý | 55 mm | 60 mm | polyst./miner. | 200 |
| IDK-T 8/60L x 155 | plast | bílá | dutý | 55 mm | 80 mm | polyst./miner. | 200 |
| IDK-T 8/60L x 175 | plast | oranžová | dutý | 55 mm | 100 mm | polyst./miner. | 200 |
| TID-T 8/60 x 75 | ocel | červená | plný | 35 mm | 20 mm | miner./polyst. | 200 |
| TID -T 8/60 x 95 | ocel | béžová | plný | 35 mm | 40 mm | miner./polyst. | 200 |
| TID -T 8/60 x 115 | ocel | žlutá | plný | 35 mm | 60 mm | miner./polyst. | 200 |
| TID -T 8/60 x 135 | ocel | sv. zelená | plný | 35 mm | 80 mm | miner./polyst. | 200 |
| TID -T 8/60 x 155 | ocel | bílá | plný | 35 mm | 100 mm | miner./polyst. | 200 |
| TID -T 8/60 x 175 | ocel | oranžová | plný | 35 mm | 120 mm | miner./polyst. | 100 |
| TID -T 8/60 x 195 | ocel | hnědá | plný | 35 mm | 140 mm | miner./polyst. | 100 |
| TID -T 8/60 x 215 | ocel | modrá | plný | 35 mm | 160 mm | miner./polyst. | 100 |
| TID -T 8/60 x 235 | ocel | tm. červená | plný | 35 mm | 180 mm | miner./polyst. | 100 |
| TID -T 8/60 x 255 | ocel | zelená | plný | 35 mm | 200 mm | miner./polyst. | 100 |
| TID -T 8/60 x 275 | ocel | bílá | plný | 35 mm | 220 mm | miner./polyst. | 100 |
| TID -T 8/60 x 295 | ocel | šedá | plný | 35 mm | 240 mm | miner./polyst. | 100 |
| TID -T 8/60L x 95 | ocel | béžová | dutý | 55 mm | 20 mm | miner./polyst. | 200 |
| TID -T 8/60L x 115 | ocel | žlutá | dutý | 55 mm | 40 mm | miner./polyst. | 200 |
| TID -T 8/60L x 135 | ocel | sv. zelená | dutý | 55 mm | 60 mm | miner./polyst. | 200 |
| TID -T 8/60L x 155 | ocel | bílá | dutý | 55 mm | 80 mm | miner./polyst. | 200 |
| TID -T 8/60L x 175 | ocel | oranžová | dutý | 55 mm | 100 mm | miner./polyst. | 100 |
| TID -T 8/60L x 195 | ocel | hnědá | dutý | 55 mm | 120 mm | miner./polyst. | 100 |
| TID -T 8/60L x 215 | ocel | modrá | dutý | 55 mm | 140 mm | miner./polyst. | 100 |
| TID -T 8/60L x 235 | ocel | tm. červená | dutý | 55 mm | 160 mm | miner./polyst. | 100 |
| TID -T 8/60L x 255 | ocel | zelená | dutý | 55 mm | 180 mm | miner./polyst. | 100 |
| TID -T 8/60L x 275 | ocel | bílá | dutý | 55 mm | 200 mm | miner./polyst. | 100 |
| TID -T 8/60L x 295 | ocel | šedá | dutý | 55 mm | 220 mm | miner./polyst. | 100 |

* Pozn.: mezi podkladem a izolantem je počítáno s vrstvou  2 cm omítky. Při jiných tloušťkách vrstvy mezi nosným podkladem a tepelným izolantem je možno volit délku hmoždinky podle konkrétní zjištěné skutečnosti při zachování nejmenší přípustné kotevní hloubky.

Tabulka 3 : 	Hmoždinky pro zateplovací systémy Baumit s extrémním namáháním

| Označení | Materiál trnu | Barva trnu | Na stavební materiál | Kotevní hloubka min. | Pro izolaci tloušťky * | V krabici ks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDM-T plus 8/60 x 100 | pozink.ocel. šroub | červená | beton | 50 mm | 30 mm | 100 |
| SDM-T plus 8/60 x 120 | pozink.ocel. šroub | béžová | beton | 50 mm | 50 mm | 100 |
| SDM-T plus 8/60 x 140 | pozink.ocel. šroub | žlutá | beton | 50 mm | 70 mm | 100 |
| SDM-T plus 8/60 x 160 | pozink.ocel. šroub | sv. zelená | beton | 50 mm | 90 mm | 100 |
| SDM-T plus 8/60 x 180 | pozink.ocel. šroub | černá | beton | 50 mm | 110 mm | 100 |
| SDM-T plus 8/60 x 200 | pozink.ocel. šroub | hnědá | beton | 50 mm | 130 mm | 100 |
| SDM-T plus 8/60 x 220 | pozink.ocel. šroub | modrá | beton | 50 mm | 150 mm | 100 |
| SDM-T plus 8/60 U x 120 | pozink.ocel. šroub | béžová | cihly | 70 mm | 30 mm | 100 |
| SDM-T plus 8/60 U x 140 | pozink.ocel. šroub | žlutá | cihly | 70 mm | 50 mm | 100 |
| SDM-T plus 8/60 U x 160 | pozink.ocel. šroub | sv. zelená | cihly | 70 mm | 70 mm | 100 |
| SDM-T plus 8/60 U x 180 | pozink.ocel. šroub | černá | cihly | 70 mm | 90 mm | 100 |
| SDM-T plus 8/60 U x 200 | pozink.ocel. šroub | hnědá | cihly | 70 mm | 110 mm | 100 |
| SDM-T plus 8/60 U x 220 | pozink.ocel. šroub | modrá | cihly | 70 mm | 130 mm | 100 |
| SDM-T plus 8/60 U x 240 | pozink.ocel. šroub | zelená | cihly | 70 mm | 150 mm | 100 |
| SPM-T plus 8/60 x 160 | pozink.ocel. šroub | sv. zelená | pórobeton | 120 mm | 20 mm | 100 |
| SPM-T plus 8/60 x 180 | pozink.ocel. šroub | černá | pórobeton | 120 mm | 40 mm | 100 |
| SPM-T plus 8/60 x 200 | pozink.ocel. šroub | hnědá | pórobeton | 120 mm | 60 mm | 100 |
| SPM-T plus 8/60 x 220 | pozink.ocel. šroub | modrá | pórobeton | 120 mm | 80 mm | 100 |
| SPM-T plus 8/60 x 240 | pozink.ocel. šroub | zelená | pórobeton | 120 mm | 100 mm | 100 |
| SPM-T plus 8/60 x 260 | pozink.ocel. šroub | bílá | pórobeton | 120 mm | 120 mm | 100 |
| SPM-T plus 8/60 x 280 | pozink.ocel. šroub | šedá | pórobeton | 120 mm | 140 mm | 100 |

* Pozn.: mezi podkladem a izolantem je počítáno s vrstvou  2 cm omítky. Při jiných tloušťkách vrstvy mezi nosným podkladem a tepelným izolantem je možno volit délku hmoždinky podle konkrétní zjištěné skutečnosti při zachování nejmenší přípustné kotevní hloubky.

Tabulka 4 : 	Hmoždinky pro zateplovací systémy Baumit na kovových nebo dřevěných podkladech
(hmoždinky SBH-T)

samořezné talířové hmoždinky do dřeva a oceli, sestávající z plastového talířového držáku izolace SBH-T65/25 a ze samovrtného šroubu z pozinkované oceli s šestihranou hlavou CLIMADUR-DABO SW 8 R, hloubka kotvení 20-40 mm.

| Tloušťka izolace [mm] | Plastový talířový držák | Samovrtný ocelový šroub |
| --- | --- | --- |
|  | Označení kompletu | V krabici ks | Označení šroubu | V krabici ks |
| 30 –50 | SBH-T 65/25 x 70 | 100 | SW 8 R 4,8 x 60 | 500 |
| 50-70 | SBH-T 65/25 x 90 | 100 | SW 8 R 4,8 x 80 | 250 |
| 60-80 | SBH-T 65/25 x 100 | 100 | SW 8 R 4,8 x 90 | 250 |
| 70-90 | SBH-T 65/25 x 110 | 100 | SW 8 R 4,8 x 100 | 250 |
| 80-100 | SBH-T 65/25 x 120 | 100 | SW 8 R 4,8 x 110 | 250 |
| 90-110 | SBH-T 65/25 x 130 | 100 | SW 8 R 4,8 x 120 | 250 |
| 100-120 | SBH-T 65/25 x 140 | 100 | SW 8 R 4,8 x 130 | 200 |
| 110-130 | SBH-T 65/25 x 150 | 100 | SW 8 R 4,8 x 140 | 250 |
| 120-140 | SBH-T 65/25 x 160 | 100 | SW 8 R 4,8 x 150 | 200 |
| 130-150 | SBH-T 65/25 x 170 | 100 | SW 8 R 4,8 x 160 | 200 |
| 150-170 | SBH-T 65/25 x 180 | 100 | SW 8 R 4,8 x 180 | 200 |

## Kompletační materiál

(soklové, rohové, okenní lišty apod. dle přehledu výrobků)

- Soklový profil (Sockelprofile)

- Hliníková profilovaná lišta s okapničkou pro založení zateplovacích systémů Baumit v soklových partiích nad terénem, eventuálně nad okenními otvory.

- Dodávaná pro tloušťku izolantu 3-16 cm, v délce 2,5 m.

- Rohová lišta 9079 (Kantenprofil 9079)

- Hliníková lišta pro zpevnění rohů objektu a ostění otvorů ve fasádě, dodávaná v délce 3,0 m.

- Rohový profil s integrovanou síťovinou 9075 (Kantenprofilwinkel 9075)

- Hliníková lišta s integrovanou síťovinou (10 x 15 cm) pro zpevnění rohů objektu a ostění otvorů ve fasádě.

- Dodávaná v délce 2,5 m.

- Sklotextilní výztužný profil (Gewebewinkel)

- Rohová lišta z vyztužené sklotextilní síťoviny (10 x 15 cm) pro zpevnění rohů objektu a ostění otvorů ve fasádě.

- Dodávaná v délce 2,0 m.

- Okenní a dveřní připojovací profil s integrovanou síťovinou WDVS (Fenster- und Türanschlußprofil WDVS)

- Samolepicí lišta z tvrzeného PVC pro vytvoření trvale pružného spojení omítek zateplovacích systémů Baumit s okenními nebo dveřními otvory. Dodávaná v délce 1,4 a 2,4 m.

- Baumit sklotextilní siťovina soft (Baumit TextilglasGitter soft)

- Sklotextilní síťovina pro vyztužovací (armovací) vrstvy, odolná vůči alkáliím, pro provádění drážek a jemných prvků na fasádě. Dodávaná v 50 m roli, jedna role dělena na 3 ks po 33 cm.

- Ukončovací profil APU s okapničkou (Tropfnasenprofil APU - Abschlußprofil)

- Ukončovací profil z tvrzeného PVC s integrovanou siťovinou. Dodávaná v délce 2,0 m.

- Ukončovací profil s okapničkou - nerez 2154 (Tropfnasenprofil APU - Edelstahl 2154)

- Ukončovací profil z nerezové oceli. Dodávaná v délce 2,5 m.

- Papírová lepicí páska (Papierklebeband)

- Papírová lepicí páska pro dokonalé napojování rozdílných barevných odstínů probarvených omítek na fasádě.

- Dodávaná v délce 50 m, šířky 50 mm.

- Dilatační lišta typu V,  Dilatační lišta typu E (Dehnfugenprofil V-Form , Dehnfugenprofil E-Form)

- Pro vytvoření dilatace v zateplovacím systému v místech dilatace podkladní konstrukce.

- Dodávaná v délce 2,5 m.

- Těsnicí páska (Fugendichtband)

- Těsnicí páska k pružnému utěsnění spár zateplovacích systémů Baumit.

- Pro šířku spáry 2 -12 mm, dodávaná v délce 3, resp. 8 m.

- Soklová hmoždinka DSD-K (Sockeldübel DSD-K)

- Plastová hmoždinka se zatloukacím hřebem se strmým závitem k rychlému upevnění soklových lišt zateplovacích systémů. Dodávaná po 100 ks.

## Kontrola kvality výroby komponentů

Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované zkušebny.

Systém řízení jakosti podle ISO 9001.

## Prohlášení o shodě, certifikáty

Dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. a § 11 nařízení vlády č. 178/1997 Sb. byla na zateplovací systémy Baumit na základě certifikátů Technického a zkušebního ústavu stavebního v Praze, autorizované osoby

č. 204, Prosecká 76, Praha 9, IČO 00015679 vydána prohlášení o shodě.

# Projektová příprava

Před návrhem a realizací zateplovacích systémů Baumit je potřebné provést odborný průzkum objektu. Výsledky průzkumu je třeba zohlednit při vlastním návrhu a provádění zateplovacích systémů (např. přídržnost omítek u dodatečně zateplovaných objektů, rovinnost plochy apod.).

Projekt musí obsahovat:

 	tepelně technické posouzení objektu před zateplením a stanovení potřebné tloušťky tepelné  izolace (vč. 
 	posouzení vlivu zvýšení difuzního odporu konstrukce, zejména u pórobetonů či obdobných lehčených materiálů).

	konstrukčně statické řešení, včetně způsobu přichycení tepelněizolačního materiálu na podklad,a to zejména:

- jednoznačné určení, zda je možné původní omítku ponechat, zda je nutno ji odstranit popř. vyspravit.

- stanovení počtu a druhu hmoždinek v závislosti na podkladu a výšce objektu, na který se bude
 	  systém kotvit (na základě zkušebnou zjištěných výpočtových únosností hmoždinek).

	projekční řešení zateplení, včetně specifických detailů, a to zejména:

- v nároží, u atiky, v místě přechodu na spodní stavbu, ve styku s okny a balkonovými dveřmi,
 	- řešení dilatačních spár, upevnění hromosvodů, požárních žebříků, televizních antén apod.

 	technickou zprávu s údaji o technologických podmínkách a postupech pro zateplovací systémy Baumit

# Stavební příprava a realizace

## Všeobecně platné podmínky

Při aplikaci zateplovacích systémů Baumit na konkrétním objektu je třeba dodržet:

	projekt, resp. návrh zateplení objektu

	technické podmínky a platný Technologický předpis pro provádění zateplovacích systémů vydaný Baumit, spol. s r.o.,
 	včetně podrobných pracovních postupů stanovených pro jednotlivé složky systému

	používat výhradně materiály a výrobky dodávané firmou Baumit, spol. s r.o. a tím zaručit, že	materiály a výrobky 
 	splňují vlastnosti uvedené v certifikátech zateplovacích systémů Baumit

	používat materiály a výrobky, které jsou na obalech označeny výrobcem, označením materiálu, číslem
 	výrobní šarže, návodem k použití a příp. dalšími údaji (ČSN, ÖNORM, doklad o přezkoušení apod.).

## Přípravné práce

	Před zahájením prací je potřebné věnovat mimořádnou pozornost kvalitě podkladu a úpravě klempířských prvků a detailů. Práce je možné vykonávat z lešení, ze závěsné lávky, příp. z pracovních plošin. Vhodné řešení závisí na typu objektu a možnostech dodavatele stavebních prací.

	Lešení je potřebné odsadit (v souladu s BOZP) od budovy více než při běžných fasádních pracích, pro umožnění manipulace s tepelněizolačními fasádními deskami v úrovni podlážek. Je třeba vzít také v úvahu vlastní tloušťku zateplovacího systému a technologii provádění konečných povrchových úprav.

	Plochu fasády je nutno překontrolovat a upravit podle požadavků uvedených v projektové dokumentaci.

	Při úpravě, resp.výrobě nových klempířských prvků je nutno uvažovat s tím, že konečná rovina fasády bude předsazená před původní o tloušťku zateplovacího systému. Proto je potřeba rozšířit parapetní plechy, oplechování atiky a říms, odsadit od budovy střešní svody, hromosvody, větráky a ostatní konstrukce na povrchu fasády. Tyto úpravy je třeba dokončit před vlastní montáží zateplovacího systému.

	Před zahájením montáže zateplovacího sytému by měly být též dokončeny veškeré mokré procesy v interiéru objektu (vnitřní omítky, potěry apod.).

## Podklad

Zateplovací systémy Baumit je možné použít na všech minerálních podkladech (příp. dřevěných, dřevo-

cementových), které musí být vždy suché, pevné, zbavené nečistot a volně oddělitelných částic. Musí být dostatečně rovné, rozdíly větší než ± 5 mm se doporučuje vyspravit vápenocementovou omítkou. Staré zvětralé omítky je třeba oklepat, vyduté části odstranit a vyspravit. Následně je vhodné fasádu umýt a opláchnout tlakovou vodou. U novostaveb je možné systém lepit přímo na nosné neomítnuté zdivo. V tomto případě je však nutné odstranit ze spár vyteklou maltu. Podklad musí být suchý, bez vodního filmu (např. po dešti).

## Kontrola kvality v průběhu realizace prací

Kontrola kvality v průběhu realizace prací je zaměřená zejména na tyto činnosti:

	dodržování kvality podkladu (dostatečné nosnosti, rovinnosti, dokonalé umytí)

 	teplota ovzduší v průběhu realizace a tvrdnutí nesmí klesnout pod +5°C

 	bezespáré lepení desek a jejich rovinnosti (kontroluje se měřickou latí)

 	dodržování vazby polystyrenových desek na ploše a na nárožích

 	obalení polystyrenových desek výztužnou síťovinou a lepicí stěrkou na všech stranách, které jsouv kontaktu s okolím

	dodržování vzájemných přesahů síťoviny

 	dodržování správné konzistence Baumit lepicí stěrky , resp. Baumit lepicí malty

	kvalitní nanesení konečné omítky a estetické vytvoření požadované struktury

	důkladné zakrytí okenních otvorů, parapetů apod., a jejich důkladné očištění od maltovin

 	důsledné dodržování předepsaných řešení konstrukčních detailů

## Doporučené složení pracovní čety

Složení pracovní čety je vždy odvozené od způsobu realizace a od velikosti pracovních záběrů. Pracovní četa se obvykle skládá ze 3 odborných pracovníků a 1 pomocného pracovníka.

## Základní vybavení pracovní čety nářadím

 	ruční mísidlo Festo	1 ks	 	rohová lžíce vnitřní 	1 ks

 	nástavec na mísidlo WR 120R	1 ks	 	špachtle 10 cm	2 ks

 	pilka (nůž) na polystyren	2 ks		švýcarské hladítko	2 ks

	hoblík na polystyren 	2 ks		malé hladítko	2 ks

	náhradní brusný papír 	2 ks	 	zednická lžíce 	4 ks

 	hladítko z umělé hmoty 	2 ks		srovnávací trapézová lať 	1 ks

	ozubené hladítko	2 ks	 	příklepová vrtačka 	1 ks

 	rohová lžíce vnější 	1 ks	 	vrtáky prům. 8 mm 	5 ks

## Omezení při realizaci zateplovacích systémů

Omítky včetně penetačních nátěrů, lepicí stěrky a další obdobné komponenty pro zateplovací je možné zpracovávatat pouze při teplotě podkladu a ovzduší +5°C až  +30°C. nad +5°C. Do jednotlivých výrobků není přípustné přidávat jakékoliv jiné materiály, chemické přísady (např. proti zamrznutí) či je mezi sebou mísit.

Během realizace je třeba fasádu chránit před přímým působením silného větru, slunečního záření a silného deště. Doporučuje se ochrana lešení z vnější strany vhodnou ochrannou síťovinou, např. ochrannou fasádní sítí Baumit.

Z hlediska požární ochrany systém vyhovuje při zateplení obvodových stěn, které jsou v požárně nebezpečném pásmu. U požárních výšek nad 22,5 m (podle ČSN 73 0802) je nutné použít jako tepelný izolant hmotu kategorie B, která však nesmí být na bázi pěnových plastů (např. minerální fasádní desky G+H ISOVER, ROCKWOOL, ORSIL, NOBASIL). Nad požárními únikovými cestami z objektu (vstupy do objektu) je nutno řešit způsob zabránění odkapávání pěnových plastů v případě požáru (např. římsou atp.).

Zateplovací systémy Baumit zaručují dostatečnou mechanickou odolnost při běžném používání. Proti násilnému a úmyslnému poškození je možné odolnost dále zvýšit, např. v přízemní části fasády použitím dvojnásobné Baumit sklotextilní síťoviny ve vyztužovací (armovací) vrstvě nebo použitím speciální zesílené sklotextilní síťoviny (Baumit PanzerGewebe). Jako povrchovou úpravu lze na zateplovací systémy Baumit použít i Baumit mozaikovou omítku světlého odstínu, tj. čísla 3, 6, 19, 20, 24, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66.

Pro povrchové úpravy kontaktních zateplovacích systémů doporučujeme používat přednostně omítky a barvy s hodnotou světelného odrazu (HBW) vyšší než 30.

Povrchové úpravy s hodnotou světelného odrazu (HBW)  nižší než 20 se na kontaktní zateplovací systémy nesmí používat.

Užití omítek a barev s hodnotou světelného odrazu (HBW)  20 –25 na kontaktních zateplovacích systémech doporučujeme předem konzultovat.

Rovněž se doporučuje upozornit uživatele zateplených objektů na zákaz svévolného zasahování do zateplovacích systémů (např. montáž satelitních televizních antén apod.). Dodatečné montáže je potřeba zabezpečit odborným způsobem tak, aby se zabránilo vnikání vody do konstrukce zateplovacích systémů a jejich následnému poškození.

## Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

	před započetím prací musí být připraveny všechny pracovní a ochranné pomůcky pro zateplování

	dodržovat pořádek na skládce materiálu a jejím okolí

	dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

	 ochranné a bezpečnostní pomůcky pravidelně kontrolovat a udržovat zařízení v předepsaném stavu

 	zabezpečovat kontrolu pracovních lešení a stavebních výtahů ve smyslu ČSN 73 8101, ČSN 73 8107, 
 	ČSN 73 1820

 	při práci s elektrickými přístroji je třeba dodržet ČSN 341010, ČSN 340350 a ČSN 343500

 	pracovní čety musí být zaškoleny odborným pracovníkem BOZP

Při práci musí být dodržena ustanovení aktuálně platných předpisů a vyhlášek SÚBP a SBÚ.

## Ošetřování a údržba

Zateplovací systémy Baumit nevyžadují za normálních okolností žádnou údržbu. V případě znečištění fasády prachem apod. je možné povrch umýt tlakovou vodou.

# Montáž zateplovacího systému 
Baumit EPS-F

## Míchání Baumit lepicí stěrky

Baumit lepicí stěrka se nasype do cca 6 l záměsové vody odpovídající ČSN 73 2028 na 25 kg suché směsi a dobře smísí pomaluběžným mísidlem. (doporučené mísidlo FESTO RW 900 E s nástavcem WR 120 R nebo WR 135, popř. silná vrtačka s nízkými otáčkami) až vznikne pastovitá směs homogenní konzistence. Otáčky mísidla nesmí překročit 800 ot./min. Po promíchání se nechá připravená směs cca 5 min. odstát. Potom se popřípadě upraví její konzistence přidáním vody nebo suché směsi a znovu se krátce promíchá. Zpracovatelnost takto připravené směsi je do 1,0 h

## Založení obvodového pláště u soklu

Na předem připravený podklad (viz 4.3) připevníme do maltového lože z Baumit lepicí stěrky soklový hliníkový profil (příp. mechanicky připevníme pomocnou hoblovanou lať) speciální plastovou soklovou hmoždinkou, v počtu cca 3 ks/bm soklové lišty. Při použití vrutů a hmoždinek je třeba zabránit vzniku elektrického článku na styku rozdílných kovů a případné korozi např. plastovou podložkou. Je třeba pečlivě dodržovat vodorovnou rovinu montáže.

	Založení na soklovou lištu

Na zadní stranu soklového hliníkového profilu se nanese Baumit lepicí stěrka a do takto připraveného profilu ukládáme přímo polystyrenové fasádní desky EPS-F opatřené Baumit lepicí stěrkou na patě a na zadní straně podle odstavce  5.3.

	Založení pomocí hoblované dřevěné latě

Na stěnu těsně nad připevněnou lať naneseme vrstvu Baumit lepicí stěrky, do které vložíme Baumit sklotextilní síťovinu. Síťovinu ukládáme tak, že na stěnu lepíme asi 25 cm a cca 25 cm přeložíme přes lať a necháme volně viset. Polystyrenové fasádní desky EPS-F s nanesenou Baumit lepicí stěrkou (odst. 5.3.) přilepíme těsně nad soklovou lať. Přečnívající tkaninu přetáhneme po zaschnutí stěrky okolo spodní hrany desky a zahladíme do předem nanesené Baumit lepicí stěrky.

Pokud zateplovací systém přiléhá až k terénu je nutno použít jako tepelný izolant cca 30-50 cm nad terénem extrudovaný polystyren AUSTROTHERM XPS-R (růžová barva), obě plochy zdrsněné.

## Lepení polystyrenových fasádních desek EPS-F

Po uložení spodní řady pokračujeme v kladení Baumit polystyrenových fasádních desek EPS-F v jednotlivých řadách na vazbu směrem nahoru, přičemž dbáme, aby mezi jednotlivými deskami nevznikaly spáry. Ve výjimečném případě je možné větší nepravidelnou spáru utěsnit PUR pěnou. Baumit lepicí stěrka se na polystyrenové desky nanáší po obvodě v 2-3 cm vrstvě a uvnitř desky bodově v 6 místech. Tento způsob lepení umožní eliminovat nerovnosti podkladu. Přiložením a přitlačením desky na stěnu se vytvoří lepený spoj cca 40-60 % přilepené plochy desky. Při dostatečně rovném podkladu je možné nanést Baumit lepicí stěrku rovnoměrně po celé ploše desky (např. ozubeným hladítkem).

Při kladení desek na nároží budovy, u okenních parapetů, na atiku apod. je potřeba dodržet předepsané konstrukční detaily. Uložení desek se kontroluje při provádění vodováhou a rovinnost v ploše hliníkovou latí.

Obecně pro rovinnost a tolerance platí tab. č.1.

## Osazování hmoždinek

Po přilepení desek a zatvrdnutí Baumit lepicí stěrky (min. 24 h) se dodatečně osadí hmoždinky. Počet a druh závisí na jakosti podkladu a musí být stanovený statickým výpočtem na základě zkouškou zjištěné únosnosti hmoždinek. Hmoždinky musí být kotveny až do nosné konstrukce obvodového pláště. V ploše se zpravidla použijí 2 ks hmoždinek na 1 desku, na rozích objektu se použijí dodatečně min. 2 hmoždinky na 1 desku ve vzdálenosti 40 cm od rohu.

U objektů (novostaveb) s max. 2 nadzemními podlažími resp. u objektů  do výšky 8 m není třeba používat hmoždinky. Toto platí pouze pro novostavby bez omítek a podklady splňující standardní kritéria. Nejedná se tedy o podklady kde není zdivo rovně vyzděno, podklad není homogenní, vyskytují se přechody materiálových bází, tepelný izolant se aplikuje ve více vrstvách apod.  Z výše uvedeného vyplývá, že v případě objektů nesplňující výše uvedené parametry je třeba hmoždinky aplikovat v celé ploše.

Poznámka: Do porézních materiálů se otvor pro hmoždinky vrtá bez příklepu. Průměr vrtáku je 8 mm. Hmoždinka musí být zakotvena minimálně 40 mm v nosné konstrukci.

Obrázek 1 : Vazba polystyrenových desek a rozmístění hmoždinek v rohové oblasti

## Broušení polystyrenových fasádních desek EPS-F

Po dokonalém zatuhnutí Baumit lepicí stěrky (1-2 dny) se přistoupí k přebroušení polystyrenových fasádních desek EPS-F tak, aby se odstranily drobné výstupky a nerovnosti. Účelem broušení je dosáhnout dokonale rovnou plochu fasády, protože ostatními úkony se dosažená rovinnost už jen kopíruje. Broušení se provádí hoblíkem na polystyren se skelným papírem. Obecně pro rovinnost a tolerance platí tabulka 5.

Tabulka 5 :	Tolerance pro rovinnost podkladu (dle ÖNORM B 2259)

| Nejvyšší přípustná hodnota při délce měřičské latě |
| --- |
|  | 100 cm | 250 cm | 400 cm |
| Stěny a stropy | 2 mm | 3 mm | 5 mm |

## Vytvoření výztužné vrstvy s Baumit sklotextilní síťovinou

Na polystyrenové fasádní desky EPS-F se nanese nerezovým ozubeným hladítkem s velikostí zubů 10 x 10 mm Baumit lepicí stěrka, do které se vtlačí vertikálně zhora dolů Baumit sklotextilní síťovina, předem nastřihnutá z důvodu lehčí manipulace na pásy potřebné, resp. snadno zpracovatelné délky. Jednotlivé kusy sklotextilní síťoviny se překládají s přesahem min. 10 cm. Pomocí nerezového hladítka se sklotextilní síťovina vtlačí do Baumit lepicí stěrky a pečlivě zahladí. Po zahlazení a stáhnutí přebytečné malty je tloušťka výztužné vrstvy silná cca 3-4 mm, min. 2 mm. Na rozích se ukládá síťovina dvojmo, přesah za roh musí být min. 20 cm, popř. je možné použít rohovou lištu s integrovanou síťovinou apod. Fasádu do výšky 1. nadzemního podlaží se vzhledem k jejímu zvýšenému mechanickému namáhání doporučuje vyztužit dvojitým uložením síťoviny. V tomto případě se druhá vrstva Baumit lepicí stěrky nanáší na již vyschlou první výztužnou vrstvu. Stěrkování s armováním se provádí vždy shora dolů. V rozích otvorů se před celoplošným armováním ukládá navíc Baumit sklotextilní síťovina, velikosti přířezů 50 x 25 cm dle obr. č. 2.

Výztužnou (armovací) vrstvu je nutno provést nejpozději do 14 dnů po nalepení polystyrenových fasádních desek EPS-F. Pokud by byl tento interval překročen, musí se polystyrenové desky před provedením výztužné vrstvy zbrousit, aby se odstranila povrchová narušení nebo znehodnocení UV zářením (úbytek tepelné izolace je nutno zohlednit v tepelně technických výpočtech).

Obrázek 2 : Dodatečné vyztužení rohů oken a dveří

## Penetrace základním nátěrem Baumit Granopor základ

Po dokonalém vyschnutí výztužné vrstvy, zpravidla po 5-7 dnech, se přistoupí k penetraci základním nátěrem. Před vlastním nanášením se malé nerovnosti přebrousí skelným papírem. Penetrační nátěr Baumit Granopor základ se důkladně promísí pomaluběžným mísidlem a následně se nanáší štětkou nebo válečkem. Technologická přestávka před nanášením dalších vrstev je min. 24 hodin.

Upozornění:

Při nepříznivých příznivých klimatických podmínkách (vysoká vlhkost vzduchu, mlha) se může čas potřebný pro zaschnutí prodloužit. V případě aplikace Baumit Granopor omítky na nedostatečně zaschlý penetrační nátěr hrozí nebezpečí tvorby skvrn na konečné povrchové úpravě. Teplota vzduchu a podkladu nesmí během zpracování a schnutí být nižší než +5°C. Všechny okolní plochy (dřevo, sklo, hliník, sokl apod.) je potřeba bezpodmínečně chránit, příp. ihned umýt čistou vodou.

## Nanesení tenkovrstvé probarvené Baumit Granopor omítky

Před nanesením omítek je nutno provést kontrolu čísel barevných odstínů, zrnitostí a šarží. Nanášení tenkovrstvé omítky se provádí po důkladném zaschnutí základního nátěru (min. 24 h). Obsah nádoby s omítkou se dokonale promíchá pomaluběžým mísidlem. Omítka se nanáší hladítkem z nerezové oceli v tloušťce rolujících zrn a umělohmotným hladítkem se ihned po natažení, resp. po krátkém zavadnutí, přímočarým nebo kruhovým pohybem upraví na požadovanou strukturu. Styk, resp. oddělení, dvou barevných odstínů nebo ukončení se provádí pomocí papírové lepicí pásky.

## Alternativní nanesení konečné povrchové úpravy

Jako alternativní povrchové úpravy u zateplovací ho systému Baumit  EPS-F je možné použít:

	Baumit silikátovou omítku v kombinaci s Baumit silikátovým základem

Při použití Baumit silikátových omítek na zateplovacích systémech je třeba používat ochranné fasádní sítě a omítku je třeba zpracovávat na jedné ploše v rámci jednoho pracovního kroku (při stejných klimatických podmínkách). Není-li toto dodrženo a omítka zraje (krystalizuje) za jiných okolních (klimatických) podmínek (vlhkost, teplota),   může dojít na fasádě k barevným nestejnorodostem způsobeným různou rychlostí krystalizace silikátového pojiva.

nebo

	Baumit silikonovou omítku bez penetrace.

Penetrace Baumit silikonovým základem se používá pouze v případě znečištění armovací vrstvy nebo  při přestávce mezi armovací vrstvou a Baumit silikonovou omítkou delší než 30 dnů.

nebo

	Baumit EdelPutz základ s Baumit ušlechtilou omítkou speciál a popř.i s Baumit Egalizačním nátěrem.

Práce se silikátovými a silikonovými omítkami je obdobná jako u Baumit Granopor omítek (viz odst. 5.8.).

Suchou směs Baumit ušlechtilá omítka speciál (25 kg) je třeba promísit nejdříve s 6-7 l záměsové vody až do vzniku homogenní směsi pastovité konzistence a následně postupovat jako u výrobku Baumit Granopor omítka (viz odst. 5.8.). Vždy je třeba na jednu plochu fasády použít materiál jedné výrobní šarže, event. mezi sebou promísit.

Upozornění:

Teplota vzduchu a podkladu nesmí během zpracování a schnutí být nižší než + 5°C. Všechny okolní plochy (dřevo, sklo, hliník, sokl apod.) je potřeba bezpodmínečně chránit, příp. ihned umýt čistou vodou.Nanesenou omítku je třeba chránit před deštěm a sluncem. Nářadí je třeba také (i při přestávkách) omýt. Pro fasádní plochy je potřebné použít materiál stejné výrobní šarže. Dlouhá přerušení práce nejsou přípustná. Opticky ucelené plochy (ohraničené části fasády) se doporučuje provádět v jednom pracovním záběru bez přerušení, za účelem dosažení esteticky bezchybného provedení. V případě výskytu materiálu jednoho barevného odstínu, avšak jiných čísel šarží, je třeba potřebný materiál smísit společně ve větší nádobě s cílem dosažení rovnoměrného barevného tónu na fasádě.

# Montáž zateplovacího systému Baumit s minerálním izolantem s podélnými vlákny

## Míchání Baumit lepicí stěrky

Baumit lepicí stěrka se nasype do cca 6 l záměsové vody odpovídající ČSN 73 2028 na 25 kg suché směsi a dobře smísí pomaluběžným mísidlem (doporučené mísidlo FESTO RW 900 E s nástavcem WR 120 R nebo WR 135, popř. silná vrtačka s nízkými otáčkami) až vznikne pastovitá směs homogenní konzistence. Otáčky mísidla nesmí překročit 800 ot./min. Po promíchání se nechá připravená směs cca 5 min. odstát. Potom se popřípadě upraví její konzistence přidáním vody nebo suché směsi a znovu se krátce promíchá. Zpracovatelnost takto připravené směsi je do 1,0 h

## Založení obvodového pláště u soklu

Na předem připravený podklad (viz 4.2) připevníme do maltového lože z Baumit lepicí stěrky   soklový hliníkový profil (příp. mechanicky připevníme pomocnou hoblovanou lať) speciální plastovou soklovou hmoždinkou, v počtu cca 3 ks/bm soklové lišty. Při použití vrutů a hmoždinek je třeba zabránit vzniku elektrického článku na styku rozdílných kovů a případné korozi např. plastovou podložkou. Je třeba pečlivě dodržovat vodorovnou rovinu montáže.

	Založení na soklovou lištu

Na zadní stranu soklového hliníkového profilu se nanese Baumit lepicí stěrka   a do takto připraveného profilu ukládáme přímo minerální fasádní desky opatřené Baumit lepicí stěrkou na patě a na zadní straně podle odstavce  6.3.

	Založení pomocí hoblované dřevěné latě

Na stěnu těsně nad připevněnou lať naneseme vrstvu Baumit lepicí stěrky  , do které vložíme Baumit sklotextilní síťovinu  . Síťovinu ukládáme tak, že na stěnu lepíme asi 25 cm a cca 25 cm přeložíme přes lať a necháme volně viset. Minerální fasádní desky opatřené na zadní straně Baumit lepicí stěrkou (odst. 6.3.)  přilepíme těsně nad soklovou lať. Přečnívající tkaninu přetáhneme po zaschnutí stěrky okolo spodní hrany desky a zahladíme do předem nanesené Baumit lepicí stěrky

Pokud zateplovací systém přiléhá až k terénu je nutno použít jako tepelný izolant cca 30-50 cm nad

terénem extrudovaný polystyren AUSTROTHERM XPS-R (růžová barva), obě plochy zdrsněné.

## Lepení minerálních fasádních desek s podélnými vlákny

Po uložení spodní řady pokračujeme v kladení minerálních fasádních desek s podélnými vlákny v jednotlivých řadách na vazbu směrem nahoru, přičemž dbáme, aby mezi jednotlivými deskami nevznikaly spáry. Ve výjimečném případě je možné větší nepravidelnou spáru utěsnit PUR pěnou. Baumit lepicí stěrka   se na minerální desky nanáší po obvodě v 2-3 cm vrstvě a uvnitř desky bodově v 6 místech. Tento způsob lepení umožní eliminovat nerovnosti podkladu. Přiložením a přitlačením desky na stěnu se vytvoří lepený spoj cca 40-60 % přilepené plochy desky. Při dostatečně rovném podkladu je možné nanést Baumit lepicí stěrku   rovnoměrně po celé ploše desky (např. ozubeným hladítkem).

U kladení desek na nároží budovy, u okenních parapetů, na atiku apod. je potřeba dodržet předepsané konstrukční detaily. Uložení desek se kontroluje při provádění vodováhou a rovinnost v ploše měřickou latí.

Obecně pro rovinnost a tolerance platí tabulka 4.

## Osazování hmoždinek

Po přilepení desek a zatvrdnutí Baumit lepicí stěrky  , min. za 24 hod, se tyto desky dodatečně osadí hmoždinkami - v ploše 6 ks/m2, na nárožích se osadí 12 ks hmoždinek/ m2 v pruzích, jejichž šířka je závislá na délce objektu, viz tabulka 6.

Tabulka 6 :

| Délka objektu | šířka pruhu (12 ks hmoždinek/m2) |
| --- | --- |
| Do 9 m | 1,0 m |
| 9-12 m | 1,5 m |
| Nad 12 m | 2,0 m |

Poznámka: Do porézních materiálů se otvor pro hmoždinky vrtá bez příklepu. Profil vrtáku je 8 mm. Hmoždinka musí být zakotvena minimálně 40 mm v nosné konstrukci.

Při kladení desek z minerálních rohoží a jejich připevnění hmoždinkami je nutné dodržet pokyny výrobce minerálních desek.

Obrázek 3 : Běžné rozmístění hmoždinek u systému s minerálním izolantem s podélnými vlákny

## Vytvoření vyrovnávací vrstvy z Baumit lepicí stěrky

Po osazení hmoždinek se provede na minerální fasádní desky s podélnými vlákny vyrovnávací vrstva z Baumit lepicí stěrky   plnoplošně v tloušťce min. 2 mm (spotřeba cca 4 kg/ m2) a nechá se minimálně 3 dny zrát.

## Vytvoření výztužné vrstvy s Baumit sklotextilní síťovinou

Na vyrovnávací vrstvu se nanese nerezovým ozubeným hladítkem s velikostí zubů 10 x 10 mm Baumit lepicí stěrka  , do které se vtlačí vertikálně zhora dolů Baumit sklotextilní síťovina  , předem nastřihnutá z důvodu lehčí manipulace na pásy potřebné, resp. snadno zpracovatelné délky. Jednotlivé kusy sklotextilní síťoviny se překládají s přesahem min. 10 cm. Pomocí nerezového hladítka se sklotextilní síťovina vtlačí do Baumit lepicí stěrky a pečlivě zahladí. Po zahlazení a stáhnutí přebytečné malty je tloušťka výztužné vrstvy silná cca 3-4 mm, min. 2 mm. Na rozích se ukládá síťovina dvojmo, přesah za roh musí být min. 20 cm, popř. je možné použít rohovou lištu s integrovanou síťovinou apod. Fasádu do výšky 1. nadzemního podlaží se vzhledem k jejímu zvýšenému mechanickému namáhání doporučuje vyztužit dvojitým uložením síťoviny. V tomto případě se druhá vrstva Baumit lepicí stěrky   nanáší na již vyschlou první výztužnou vrstvu. Stěrkování s armováním se provádí vždy shora dolů. V rozích otvorů se před celoplošným armováním ukládá navíc Baumit sklotextilní síťovina  , velikosti přířezů 50 x 25 cm dle obr. č. 2. Výztužná (armovací vrstva) se nechá min. 7 dní zrát.

## Penetrace základním nátěrem Baumit

Po dokonalém vyschnutí výztužné vrstvy, zpravidla po 5-7 dnech, se přistoupí k penetraci základním nátěrem. Před vlastním nanášením se malé nerovnosti přebrousí skelným papírem. Penetrační nátěr Baumit se důkladně promísí pomaluběžným mísidlem a následně se nanáší štětcem nebo válečkem. Technologická přestávka před nanášením dalších vrstev je min. 24 hodin.

Upozornění:

Při nepříliš příznivých klimatických podmínkách (vysoká vlhkost vzduchu, mlha) se může čas potřebný pro zaschnutí prodloužit. V případě aplikace omítky na ještě nedostatečně zaschlý penetrační nátěr hrozí nebezpečí tvorby skvrn ve finální omítce. Teplota vzduchu a podkladu nesmí během zpracování a schnutí být nižší než +5°C. Všechny okolní plochy (dřevo, sklo, hliník, sokl apod.) je potřeba bezpodmínečně chránit, příp. ihned umýt čistou vodou.

## Nanesení tenkovrstvé probarvené omítky Baumit

Před nanesením omítek je nutno provést kontrolu čísel barevných odstínů, zrnitostí a šarží .

Nanášení tenkovrstvé omítky se provádí po důkladném zaschnutí základního nátěru (min. 24 h). Obsah nádoby s omítkou se dokonale promíchá pomaluběžným mísidlem. Omítka se nanáší hladítkem z nerezové oceli v tloušťce rolujících zrn a umělohmotným hladítkem se ihned po natažení, resp. po krátkém zavadnutí, přímočarým nebo kruhovým pohybem upraví na požadovanou strukturu. Styk, resp. oddělení, dvou barevných odstínů nebo ukončení se provádí pomocí papírové lepicí pásky.

## Alternativní nanesení konečné povrchové úpravy

Jako alternativní povrchová úprava zateplovacího systému Baumit s minerálním izolantem s podélnými vlákny je možné použít:

	Baumit silikátovou omítku v kombinaci s Baumit silikátovým základem (při požadavku vysoké prodyšnosti)

Při použití Baumit silikátových omítek na zateplovacích systémech je třeba používat ochranné fasádní sítě a omítku je třeba zpracovávat na jedné ploše v rámci jednoho pracovního kroku (při stejných klimatických podmínkách). Není-li toto dodrženo a omítka zraje (krystalizuje) za jiných okolních (klimatických) podmínek (vlhkost, teplota),   může dojít na fasádě k barevným nestejnorodostem způsobeným různou rychlostí krystalizace silikátového pojiva.

nebo

	Baumit silikonovou omítku bez penetrace (při požadavku vysoké prodyšnosti)

Penetrace Baumit silikonovým základem se používá pouze v případě znečištění armovací vrstvy nebo  při přestávce mezi armovací vrstvou a Baumit silikonovou omítkou delší než 30 dnů.

nebo

		Baumit EdelPutz základ s Baumit ušlechtilou omítkou speciál a popř.i s Baumit Egalizačním nátěrem.

nebo

	Baumit Granopor omítku v kombinaci s Baumit Granopor základem.

Práce s pastovitou Baumit silikátovou, silikonovou a Granopor omítkou se provádí podle odst. 6.7 a 6.8.

Suchou směs Baumit ušlechtilá omítka speciál (25 kg) je třeba promísit nejdříve s 6-7 l záměsové vody až do vzniku homogenní směsi pastovité konzistence a následně postupovat podle odst. 6.8.. Vždy je třeba na jednu plochu fasády použít materiál jedné výrobní šarže, event. mezi sebou promísit.

Upozornění:

Teplota vzduchu a podkladu nesmí během zpracování a schnutí být nižší než + 5°C. Všechny okolní plochy (dřevo, sklo, hliník, sokl apod.) je potřeba bezpodmínečně chránit, příp. ihned umýt čistou vodou.Nanesenou omítku je třeba chránit před deštěm a sluncem. Nářadí je třeba také (i při přestávkách) omýt. Pro fasádní plochy je potřebné použít materiál stejné výrobní šarže. Dlouhá přerušení práce nejsou přípustná. Opticky ucelené plochy (ohraničené části fasády) se doporučuje provádět v jednom pracovním záběru bez přerušení, za účelem dosažení esteticky bezchybného provedení. V případě výskytu materiálu jednoho barevného odstínu, avšak jiných čísel šarží, je třeba potřebný materiál smísit společně ve větší nádobě s cílem dosažení rovnoměrného barevného tónu na fasádě.

Opticky ucelené plochy (ohraničené části fasády) se doporučuje provádět v jednom pracovním záběru bez přerušení, za účelem dosažení esteticky bezchybného provedení.

V případě výskytu materiálu jednoho barevného odstínu, avšak jiných čísel šarží, je třeba potřebný materiál smísit společně ve větší nádobě s cílem dosažený rovnoměrného barevného tónu na fasádě.

# Montáž zateplovacího systému Baumit s minerálním izolantem s kolmými vlákny

## Míchání Baumit lepicí stěrky

Baumit lepicí stěrka   se nasype do cca 6 l záměsové vody odpovídající ČSN 73 2028 na 25 kg suché směsi a dobře smísí pomaluběžným mísidlem. (doporučené mísidlo FESTO RW 900 E s nástavcem WR 120 R nebo WR 135, popř. silná vrtačka s nízkými otáčkami) až vznikne pastovitá směs homogenní konzistence. Otáčky mísidla nesmí překročit 800 ot./min. Po promíchání se nechá připravená směs cca 5 min. odstát. Potom se popřípadě upraví její konzistence přidáním vody nebo suché směsi a znovu se krátce promíchá. Zpracovatelnost takto připravené směsi je do 1,0 h

## Založení obvodového pláště u soklu

Na předem připravený podklad (viz 4.3) připevníme do maltového lože z Baumit lepicí stěrky soklový hliníkový profil (příp. mechanicky připevníme pomocnou hoblovanou lať) speciální plastovou soklovou hmoždinkou, v počtu cca 3 ks/bm soklové lišty. Při použití vrutů a hmoždinek je třeba zabránit vzniku elektrického článku na styku rozdílných kovů a případné korozi např. plastovou podložkou. Je třeba pečlivě dodržovat vodorovnou rovinu montáže.

	Založení na soklovou lištu

Na zadní stranu soklového hliníkového profilu se nanese Baumit lepicí stěrka   a do takto připraveného profilu ukládáme přímo minerální fasádní desky opatřené celoplošně Baumit lepicí stěrkou na patě i na zadní straně.

	Založení pomocí hoblované dřevěné latě

Na stěnu těsně nad připevněnou lať naneseme vrstvu Baumit lepicí stěrky  , do které vložíme Baumit sklotextilní síťovinu  . Síťovinu ukládáme tak, že na stěnu lepíme asi 25 cm a cca 25 cm přeložíme přes lať a necháme volně viset. Minerální fasádní desky opatřené celoplošně nanesenou Baumit lepicí stěrkou   přilepíme těsně nad soklovou lať. Přečnívající tkaninu přetáhneme po zaschnutí stěrky okolo spodní hrany desky a zahladíme do předem nanesené Baumit lepicí stěrky.

Pokud zateplovací systém přiléhá až k terénu je nutno použít jako tepelný izolant cca 30-50 cm nad terénem extrudovaný polystyren AUSTROTHERM XPS-R (růžová barva),obě plochy zdrsněné.

## Lepení minerálních fasádních desek s kolmými vlákny

Po uložení spodní řady pokračujeme v kladení minerálních fasádních desek s kolmými vlákny v jednotlivých řadách na vazbu směrem nahoru, přičemž dbáme, aby mezi jednotlivými deskami nevznikaly spáry. Ve výjimečném případě je možné větší nepravidelnou spáru utěsnit PUR pěnou. Lepicí stěrka se nanáší na minerální fasádní desky celoplošně nerezovým ozubeným hladítkem. U kladení desek na nároží budovy, u okenních parapetů, na atiku apod. je potřeba dodržet předepsané konstrukční detaily. Uložení desek se kontroluje při provádění vodováhou a rovinnost v ploše měřickou latí. Obecně pro rovinnost a tolerance platí tabulka 4.

## Vytvoření výztužné vrstvy s Baumit sklotextilní síťovinou

Na minerální fasádní desky se nanese nerezovým ozubeným hladítkem s velikostí zubů 10 x 10 mm Baumit lepicí stěrka  , do které se vtlačí vertikálně zhora dolů Baumit sklotextilní síťovina  , předem nastřihnutá z důvodu lehčí manipulace na pásy potřebné, resp. snadno zpracovatelné délky. Jednotlivé kusy sklotextilní síťoviny se překládají s přesahem min. 10 cm. Pomocí nerezového hladítka se sklotextilní síťovina vtlačí do Baumit lepicí stěrky   a pečlivě zahladí. Po zahlazení a stáhnutí přebytečné malty je tloušťka výztužné vrstvy silná cca 3-4 mm, min. 2 mm. Na rozích se ukládá síťovina dvojmo, přesah za roh musí být min. 20 cm, popř. je možné použít rohovou lištu s integrovanou síťovinou apod. Fasádu do výšky 1. Nadzemního podlaží se vzhledem k jejímu zvýšenému mechanickému namáhání doporučuje vyztužit dvojitým uložením síťoviny. V tomto případě se druhá vrstva Baumit lepicí stěrky   nanáší na již vyschlou první výztužnou vrstvu. Stěrkování s armováním se provádí vždy shora dolů. V rozích otvorů se před celoplošným armováním ukládá navíc Baumit sklotextilní síťovina  , velikosti přířezů 50 x 25 cm dle obr. č. 2.

Osazování hmoždinek

Po zavadnutí výztužné (armovací) vrstvy, avšak ještě do čerstvého podkladu (cca po 0,5 h), se dodatečně osadí hmoždinky tak, aby talíř hmoždinky byl zapuštěn ve výztužné (armovací) vrstvě. Počet a druh závisí na jakosti podkladu a musí být stanoven statickým výpočtem na základě zkouškou zjištěné únosnosti hmoždinek. Hmoždinky musí být kotveny až do nosné konstrukce obvodového pláště. V ploše zpravidla 4 ks hmoždinek na 1 m2, na rozích objektu se použijí min. 4 hmoždinky na 1 bm (vertikálně) ve vzdálenosti 40 cm od rohu.

U objektů (novostaveb) s max. 2 nadzemními podlažími resp. u objektů  do výšky 8 m není třeba používat hmoždinky. Toto platí pouze pro novostavby bez omítek a podklady splňující standardní kritéria. Nejedná se tedy o podklady kde není zdivo rovně vyzděno, podklad není homogenní, vyskytují se přechody materiálových bází, tepelný izolant se aplikuje ve více vrstvách apod.  Z výše uvedeného vyplývá, že v případě objektů nesplňující výše uvedené parametry je třeba hmoždinky aplikovat v celé ploše.

Poznámka: Do porézních materiálů se otvor pro hmoždinky vrtá bez příklepu. Profil vrtáku je 8 mm. Hmoždinka musí být zakotvena minimálně 40 mm v nosné konstrukci.

Při kladení desek z minerálních rohoží a jejich připevnění hmoždinkami je nutné dodržet pokyny výrobce minerálních desek.

Obrázek 4 : Běžné rozmístění hmoždinek u systému s minerálním izolantem s kolmými vlákny

## Vytvoření vyrovnávací vrstvy z Baumit lepicí stěrky

Po osazení hmoždinek, nejdříve však po 3 dnech se provede vyrovnávací vrstva z Baumit lepicí stěrky   lokálně v místě hmoždinek s vložením Baumit sklotextilní síťoviny  , velikost přířezů cca 10 x 10 cm, a následně se nechá se minimálně 7 dní zrát.

## Penetrace základním nátěrem Baumit

Po dokonalém vyschnutí výztužné vrstvy, zpravidla po 5-7 dnech, se přistoupí k penetraci základním nátěrem. Před vlastním nanášením se malé nerovnosti přebrousí skelným papírem. Penetrační nátěr Baumit se důkladně promísí pomaluběžným mísidlem a následně se nanáší štětcem nebo válečkem. Technologická přestávka před nanášením dalších vrstev je min. 24 hodin.

Upozornění:

Při nepříliš příznivých klimatických podmínkách (vysoká vlhkost vzduchu, mlha) se může čas potřebný pro zaschnutí prodloužit. V případě aplikace omítky na ještě nedostatečně zaschlý penetrační nátěr hrozí nebezpečí tvorby skvrn ve finální omítce. Teplota vzduchu a podkladu nesmí během zpracování a schnutí být nižší než +5°C. Všechny okolní plochy (dřevo, sklo, hliník, sokl apod.) je potřeba bezpodmínečně chránit, příp. ihned umýt čistou vodou.

## Nanesení tenkovrstvé probarvené omítky Baumit

Před nanesením omítek je nutno provést kontrolu čísel barevných odstínů, zrnitostí a šarží .

Nanášení tenkovrstvé omítky se provádí po důkladném zaschnutí základního nátěru (min. 24 h). Obsah nádoby s omítkou se dokonale promíchá pomaluběžným mísidlem. Omítka se nanáší hladítkem z nerezové oceli v tloušťce rolujících zrn a umělohmotným hladítkem se ihned po natažení, resp. po krátkém zavadnutí, přímočarým nebo kruhovým pohybem upraví na požadovanou strukturu. Styk, resp. oddělení, dvou barevných odstínů nebo ukončení se provádí pomocí papírové lepicí pásky.

## Alternativní nanesení konečné povrchové úpravy

Jako alternativní povrchová úprava zateplovacího systému Baumit s minerálním izolantem s kolmými vlákny je možné použít:

	Baumit silikátovou omítku v kombinaci s Baumit silikátovým základem (při požadavku vysoké prodyšnosti)

Při použití Baumit silikátových omítek na zateplovacích systémech je třeba používat ochranné fasádní sítě a omítku je třeba zpracovávat na jedné ploše v rámci jednoho pracovního kroku (při stejných klimatických podmínkách). Není-li toto dodrženo a omítka zraje (krystalizuje) za jiných okolních (klimatických) podmínek (vlhkost, teplota),   může dojít na fasádě k barevným nestejnorodostem způsobeným různou rychlostí krystalizace silikátového pojiva.

nebo

	Baumit silikonovou omítku bez penetrace (při požadavku vysoké prodyšnosti)

Penetrace Baumit silikonovým základem se používá pouze v případě znečištění armovací vrstvy nebo  při přestávce mezi armovací vrstvou a Baumit silikonovou omítkou delší než 30 dnů.

nebo

		Baumit EdelPutz základ s Baumit ušlechtilou omítkou speciál a popř.i s Baumit Egalizačním nátěrem.

nebo

	Baumit Granopor omítku v kombinaci s Baumit Granopor základem.

Práce s pastovitou Baumit silikátovou, silikonovou a Granopor omítkou se provádí podle odst. 7.7 a 7.8.

Suchou směs Baumit ušlechtilá omítka speciál (25 kg) je třeba promísit nejdříve s 6-7 l záměsové vody až do vzniku homogenní směsi pastovité konzistence a následně postupovat podle odst. 7.8.. Vždy je třeba na jednu plochu fasády použít materiál jedné výrobní šarže, event. mezi sebou promísit.

Upozornění:

Teplota vzduchu a podkladu nesmí během zpracování a schnutí být nižší než + 5°C. Všechny okolní plochy (dřevo, sklo, hliník, sokl apod.) je potřeba bezpodmínečně chránit, příp. ihned umýt čistou vodou.Nanesenou omítku je třeba chránit před deštěm a sluncem. Nářadí je třeba také (i při přestávkách) omýt. Pro fasádní plochy je potřebné použít materiál stejné výrobní šarže. Dlouhá přerušení práce nejsou přípustná. Opticky ucelené plochy (ohraničené části fasády) se doporučuje provádět v jednom pracovním záběru bez přerušení, za účelem dosažení esteticky bezchybného provedení. V případě výskytu materiálu jednoho barevného odstínu, avšak jiných čísel šarží, je třeba potřebný materiál smísit společně ve větší nádobě s cílem dosažení rovnoměrného barevného tónu na fasádě.

Opticky ucelené plochy (ohraničené části fasády) se doporučuje provádět v jednom pracovním záběru bez přerušení, za účelem dosažení esteticky bezchybného provedení.

V případě výskytu materiálu jednoho barevného odstínu, avšak jiných čísel šarží, je třeba potřebný materiál smísit společně ve větší nádobě s cílem dosažený rovnoměrného barevného tónu na fasádě.

# Montáž zateplovacího systému 
Baumit open®

- Při montáži zateplovacího systému Baumit open se postupuje obdobně jako u zateplovacího systému Baumit EPS-F.

- U novostaveb rodinných domků do výšky 10 m není nutné dodatečné upevňování fasádních desek open k novému cihelnému zdivu  hmoždinkami.

- K betonu, starému zdivu a starým omítkám je třeba fasádní desky open dodatečně přichytávat hmoždinkami vždy.

# Montáž zateplovacího systému Baumit 
s keramickým obkladem

## Skladba materiálů v systému:

1. Baumit lepicí stěrka (Baumit KlebeSpachtel)

2. Tepelněizolační fasádní desky

	běžně nad terénem :	polystyrenové fasádní desky Baumit EPS-F

	v oblasti zatížené vlhkostí
 	(těsně nad terénem) : 	polystyrenové fasádní desky Austrotherm XPS-R

	nad požárními únikovými cestami :	minerální fasádní desky

3. Baumit lepicí stěrka (Baumit KlebeSpachtel) s vloženou Baumit sklotextilní síťovinou a (Baumit  TextilglasGitter)

4. Hmoždinky

Pro zateplovací systém s keramickým obkladem vyšším než 1.NP je nutno konkrétní typ a délky hmoždinek navrhnout na základě trhacích zkoušek na stavbě.

Pro situace s extrémními požadavky doporučujeme použít:

	podklad beton :	šroubovací hmoždinky SDM-T plus 8/60

	podklad cihelné bloky :	šroubovací hmoždinky SDM-T plus 8/60U s prodlouženou kotevní délkou

	podklad pórobeton :	šroubovací hmoždinky SPM-T plus 8/60 s výrazně prodlouženou kotevní délkou

5. Baumit lepicí stěrka (Baumit KlebeSpachtel) s vloženou Baumit sklotextilní síťovinou (Baumit TextilglasGitter)

6. Murexin pružná lepicí malta (Murexin Flexklebemörtel) nebo Baumit Lepicí malta pro keramické obklady (Baumit VerlegeMörtel Keramik)

7. Keramický obklad: alternativně - 	Agrob Buchtal - serie Natur Keramik,

HOB - serie Prima Cotto,

CHKZ -Serie Gemini,

Röben Riemchen keramické obkladové pásky.

Šířka spáry při obvyklém formátu 8-10 mm, při větších formátech /20x20cm/ 10-15 mm

Dilatační plochy max. 4 x 4 m

8. Murexin pružná spárovací malta (Murexin Flexfuge) nebo Baumit Pružná spárovací malta S (FugenMörtel S Keramik) nebo Baumit Pružná spárovací malta F (FugenMörtel F Keramik) .

## Omezení při realizaci Baumit zateplovacího systému 
s keramickým obkladem

S ohledem na trvalé statické zajištění systému a konečnou hmotnost kompletního systému se doporučuje použití systému především v soklových oblastech a v parteru budov (max. 4 NP)

Každou stavbu s zateplovacím systémem Baumit s keramickým obkladem doporučujeme předem konzultovat s technickým zástupcem firmy Baumit, spol. s r.o. .

Použití Baumit zateplovacího systému s keramickým obkladem u vyšších objektů je bezpodmínečně nutno předem vždy individuálně posoudit ve spolupráci s technickým zástupcem firmy Baumit, spol. s r.o. .

## Montáž zateplovacího systému Baumit EPS-F s keramickým obkladem

Míchání Baumit lepicí stěrky (Baumit KlebeSpachtel), založení obvodového pláště u soklu, lepení polystyrenových fasádních desek EPS-F, broušení polystyrenových fasádních desek EPS-F, provádění výztužné armovací vrstvy je shodné jako u systémů, kde konečnou povrchovou úpravu tvoří probarvené tenkovrstvé omítky.

## Osazování hmoždinek

Po dostatečně zavadnuté výztužné (armovací) vrstvy, cca po 3 dnech, se dodatečně osadí hmoždinky tak, aby talíř hmoždinky byl zapuštěn ve výztužné (armovací) vrstvě. Počet a druh závisí na jakosti podkladu a musí být stanoven statickým výpočtem na základě zkouškou zjištěné únosnosti hmoždinek. Hmoždinky musí být kotveny až do nosné konstrukce obvodového pláště.

Do porézních materiálů (pórobeton) a materiálů s dutinami (např. Porotherm) se otvor pro hmoždinky vrtá bez příklepu. Profil vrtáku je 8 (10) mm. Hmoždinka musí být zakotvena minimálně 50 mm v nosné konstrukci.

## Provedení druhé výztužné armovací vrstvy

Druhou výztužnou (armovací) vrstvu je možné provést nejdříve 5-7 dnů po nanesení první výztužné vrstvy. Tato vrstva se provádí celoplošně obdobně jako první armovací vrstva.

## Lepení keramického obkladu

Lepení keramického obkladu se provádí do připraveného maltového lože z Murexin pružné lepicí malty (Murexin Flexklebemörtel) nebo Baumit VerlegeMörtel Keramik a řídí se všeobecně známými pravidly pro pokládání keramických obkladů. Šířka spáry při obvyklém formátu 8-10 mm, při větších formátech /20x20 cm/ 10-15 mm. Dilatační plochy max.

4 x 4 m.

## Spárování keramického obkladu

Spárování keramického obkladu se provádí min. 24 h po přilepení obkladu prostřednictvím z Murexin pružné spárovací malty (Murexin Flexfuge) nebo Baumit FugenMörtel Keramik. S ohledem na určitou pórovitost neglazovaných keramických obkladů je třeba bezprostředně po vyspárování provést očištění obkladu vhodnými čistícími prostředky odpovídající technologií. Při spárování je třeba zajistit dilataci ploch prováděním dilatačních spár Murexin silikonovým těsněním (Murexin Silikondichtung) tak, aby vznikly plochy o rozměru max. 4 x 4 m.

# Řešení vybraných detailů

## Lepení Baumit polystyrenových fasádních desek EPS-F na dřevěný podklad

Desky se celoplošně opatří (např. ozubeným hladítkem) Baumit disperzním lepidlem (Baumit DispersionsKleber) a v jednotlivých řadách se kladou na vazbu směrem nahoru. Následně se osadí speciální hmoždinky EJOT SBH-T (zpravidla 4 ks/m2) určené na kotvení do dřeva. Ostatní vrstvy se provádějí obvyklým způsobem.

Upozornění: při aplikaci zateplovacího systému na dřevěný podklad je třeba zajistit, aby nedocházelo ke kondenzaci vodní páry v místě dřevěného podkladu.

## Řešení rohových partií, osazování rohových profilů

Obrázek 5: Varianta bez rohové lišty

Obrázek 6: Varianta s rohovou lištou 9079

| Obrázek 7: Varianta s rohovým profilem s integrovanou síťovinou |  |
| --- | --- |

## Vystupující profily na fasádě

	Osazování speciálních fasádních profilů

Fasádní profily se osazují přímo na vyzrálou armovací vrstvu Baumit lepicí stěrkou  , podrobnosti viz Baumit Infoservis fasádní profily. Horní horizontální hrana se utěsní trvale pružným silikonovým tmelem (viz obr. 8a). Povrchová úprava fasádních profilů se provádí Baumit Granopor barvou nebo Baumit silikátovou barvou.

	Vytvoření profilu pomocí  polystyrenových přířezů

Polystyrenové přířezy se osazují přímo na celoplošně nanesenou vrstvu polystyrenového izolantu EPS-F. Lepí se celoplošně Baumit lepicí stěrkou  , event. se zakotví hmoždinkami. Následně je nutné aplikovat armovací vrstvu z Baumit lepicí stěrky   s vloženou Baumit sklotextilní síťovinou  , která kopíruje takto připevněné přířezy (viz obr. 8b) a je provedena s přesahem (min. 10 cm) k celoplošnému armování plochy. Povrchová úprava polystyrenových přířezů je totožná jako povrchová úprava ostatních ploch. Profily z polystyrenových přířezů, vystupující z fasády o více než 3 cm je třeba oplechovat nekorodujícími materiály podle odborných klempířských zvyklostí (okapnička, tmelení, podélná dilatace apod.)

Obrázek 8a:							Obrázek 8b:

## Zapuštěné profily na fasádě

Bosáže, drážky apod. je možné v tepelněizolačních fasádních deskách vytvořit :

- vyfrézováním drážek do polystyrenu a vyztužením speciální jemnou sklotextilní síťovinou dodávanou v rolích

- vyfrézováním drážek do polystyrenu a vyztužením prefabrikovanými systémovými profily pro tvorbu bosáží z pevné a tvarově stálé sklotextilní síťoviny

- vynecháním příslušné tloušťky a šířky v izolantu a vložením prefabrikovaného systémového profilu z fasádního polystyrenu se sklocementovým povrchem

V každém případě je třeba posoudit míru snížení tepelněizolačních vlastností v místě drážky.

## Nadpraží, vystupující podlaží

Proti stékání srážkové vody ze svislých povrchů fasády do kritických míst v blízkosti rámů oken a dveří doporučujeme v nadpražích okenních a dveřních otvorů a v přesazích vystupujících podlaží  osadit ukončovací nerezové nebo umělohmotné profily s okapničkou.

## Aplikace Baumit mozaikové omítky

Jako konečná povrchová úprava zateplovacích systémů Baumit může být použita též, především v soklových partiích a v parterech objektu, Baumit mozaiková omítka (Baumit MosaikPutz). S ohledem na součinitel světelné odrazivosti (HBW) jednotlivý barevných záměsí lze použít následující záměsi: 3, 6, 19, 20, 24, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Baumit mozaiková omítka (Baumit MosaikPutz) se nanáší přímo na vyzrálou armovací vrstvu opatřenou min. 24 h Baumit Granopor základem (Baumit GranoporGrund) v tloušťce zrna nerezovým hladítkem a stáhne se do roviny.

## Lepení Baumit polystyrenových fasádních desek EPS-F na kovový podklad

Desky se celoplošně opatří (např. ozubeným hladítkem) dvousložkovým epoxidovým lepidlem Murexin Epoxykleber v jednotlivých řadách se kladou na vazbu směrem nahoru. Následně se osadí speciální hmoždinky EJOT SBH-T (zpravidla 4 ks/m2) určené na kotvení do dřeva. Ostatní vrstvy se provádějí obvyklým způsobem.

## Technické a užitné vlastnosti konečných úprav

Dokončené plochy zateplovacích systémů Baumit musí být vzhledově a barevně jednotné, rovnoměrné struktury. Úprava povrchu musí působit jako celek příznivým estetickým dojmem.

# Obecná ustanovení a poznámky

- Součástí tohoto technologického předpisu jsou všechny relevantní a aktuálně platné ČSN.

- V případě realizace zateplovacího systému Baumit je možné využít servisních výkonů Baumit: teoretické a praktické školení pracovníků, technický návrh skladby zateplení včetně tepelně technického výpočtu, zpracování podrobné cenové nabídky apod. .

	Nedílnou součástí tohoto technologického předpisu jsou technické detaily a příslušné technické listy jednotlivých výrobků, které je možné zdarma obdržet  u Baumit, spol. s r.o., a které jsou volně na firemních internetových stránkách „www. baumit.cz“ .

- Tento Technologický předpis pro provádění zateplovacích systémů Baumit nabývá platnost 01.04. 2001. Současně se ruší Technologické předpisy tepelněizolačních systémů dřívějšího data vydání.

| Vytvořil: Ing. Richard Moravec | Schválil: Miroslav Cykánek |
| --- | --- |
| Datum účinnosti od: 1.5.2002 | Výtisk číslo: |